Приложение Т

(справочное)

Расход материалов

Т.1 Расход материалов при устройстве лёгкой штукатурной системы утепления  “Радекс” приведены в таблице Т.1.

Т.2 Расход материалов при устройстве тяжёлой штукатурной системы утепления  “Радекс” приведены в таблице Т.2.

Т.3 Расход материалов при устройстве вентилируемой системы утепления  “Радекс” уточняется по каждому конкретному проекту.

Таблица Т.1 Расход материалов при устройстве лёгкой штукатурной системы утепления  “Радекс”

| Наименование видов работ | Наименование строительных материалов и деталей | Стены, 100м2 (на 100шт) | Откосы шириной до 200мм, 100м/п |  | Углы, нижний край утепления, 100м/п | Примыка-ния, 100м/п | Отделки, 100м/п | Проёмы и углы проёмов, 100м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтование поверхности | Грунтовка В/Н П СС"Полимикс-грунт" СТБ 1263, кг (сухая смесь) | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Грунтование поверхности | Грунтовка В/Н П Д"Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263, кг (эмульсия) | 15-30 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Монтаж цокольных планок | Цокольная планка, м/п |  |  | 105 |  |  |  |  |
|  | Дюбели d=6…8, L=50-120мм, шт |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Сверла твердосплавные d=6-8, L=80-150мм | 3 (1) |  |  | 1 |  |  |  |
| Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных | Плиты минераловатные, м2 | 105 | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072, кг | 600 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Анкерное устройство, шт | по проекту (105) |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовальная бумага №30-32, м2 | 5,5 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Сверла твердосплавные d=8-12, L=110-210мм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство теплоизоляционного слоя из плит пенополистирольных | Плиты пенополистирольные, м2 | 105 | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072, кг | 600 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Анкерное устройство, шт | по проекту (105) |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовальная бумага №30-32, м2 | 5,5 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Сверла твердосплавные d=8-12, L=110-210мм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Защита выступающих углов | Уголок перфорированный, м/п |  |  |  | 102 |  |  |  |
| Установка угловых накладок | Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072, кг |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Стеклосетка ССШ-160 (5) м2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Устройство армированного слоя Вариант 1, 2, 3, 4 | Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072, кг (толщина клея 5 мм) | 900 | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Стеклосетка, ССШ-160 (5) м2 | 140 | 45 |  |  |  |  |  |
| Устройство армированного слоя Вариант 5 | Клеящий состав “Полимикс-КС”, кг (толщина клея 3мм) | 540 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлевка серая(белая) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263, кг (толщина 3мм) | 600 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Стеклосетка ССШ-160 (5), м2 | 140 | 45 |  |  |  |  |  |
| Устройство армированного слоя Вариант 6 | Клеящий состав “Полимикс-КС”, кг (толщина клея 4 мм) | 720 | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлевка серая(белая) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263, кг (толщина 3мм) | 600 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Стеклосетка ССШ-160 (5), м2 | 140 | 45 |  |  |  |  |  |
| Устройство армированного слоя Вариант 7 | Клеящий состав “Полимикс-КС”, кг (толщина клея 3мм) | 540 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Защитно-отделочная штукатурка серая(белая) Н ПМ 1 СС 0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263, кг (толщина 4мм) | 840 | 168 |  |  |  |  |  |
|  | Стеклосетка ССШ-160 (5), м2 | 140 | 45 |  |  |  |  |  |
| Дополнительное армирование на высоту 2,5м | Стеклосетка ССШ-160 (5), м2 | 114 |  |  |  |  |  |  |
| Защита деталей проемов и устройство защитных отделок | Лента малярная, м/п |  | 120 |  |  |  | 105 |  |
| Герметизация стыков | Герметик силиконовый, шт баллонов |  |  |  |  | 14,5 |  |  |
| Временная защита проёмов | Пленка полиэтиленовая, м2 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Устройство декоративно-защитного слоя | Защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС "Полимикс ОС тонкодисперсный" СТБ 1263, кг | 120-150 | 24-30 |  |  |  |  |  |
| Устройство декоративно-защитного слоя | Защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС 0,315 "Полимикс ОС фактурный" СТБ 1263, фактура – «шуба», наносить за 2-3 раза, кг | 250-300 | 50-60 |  |  |  |  |  |
| Устройство декоративно-защитного слоя | Защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура – «шуба», толщина 2-3 мм, кг | 350-600 | 70-100 |  |  |  |  |  |
| Устройство декоративно-защитного слоя | Грунтовка В/Н П 1 СС "Полимикс-грунт цветной" СТБ 1263, кг | 110 | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс ОС фактурный" СТБ 1263, фактура- «рустик», толщина 2-3 мм, кг | 350-600 | 60-90 |  |  |  |  |  |

Таблица Т.2 Расход материалов при устройстве тяжёлой штукатурной системы утепления  “Радекс”

| Наименование видов работ | Наименование строительных материалов и деталей | Стены, 100м2 (на 100шт) | Нижний край утепления, 100м/п | Герметиза-ция мест примыка-ний, 100м/п | Защита проемов, 100м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление стен мине-раловатными плитами | Плиты утеплителя минераловатные, м2 | 105 |  |  |  |
| Утепление стен пенополистирольными плитами | Плиты утеплителя пенополистирольные, м2 | 105 |  |  |  |
| Грунтовкние поверхности | “Грунтовка В/Н П СС Полимикс-грунт”СТБ1263, кг (сухая смесь) | 1 |  |  |  |
| То же | “ Грунтовка В/Н П Д “Полимикс-грунтукрепляющий” СТБ1263, кг (эмульсия) | 15-30 |  |  |  |
| Приклеивание плит утеплителя ( при использовании прямых анкерных устройств) | Клей “Полимикс-КС” СТБ 1072, кг | 600 |  |  |  |
| Механическое крепление плит утеплителя | Прямое анкерное устройство - дюбель пластмассовый с металлическим сердечником, шт | по проекту (105) |  |  |  |
| То же | Наклонное анкерное устройство - дюбель ERK компании Sormat, шт | По проекту (105) |  |  |  |
| Устройство армирующего слоя | Модифицированный штукатурный состав (пр-во «Радекс») СТБ 1307, толщиной 20мм, , (1,9-2,1 кг/м2 на 1мм толщины),кг | 3800 - 4200 |  |  |  |
| То же | Модифицированный штукатурный состав (пр-во «Радекс») толщиной 50мм СТБ 1307, (1,9-2,1 кг/м2 на 1мм толщины), кг | 9500 - 10500 |  |  |  |
| Армирование поверхности | Сетка плетеная с ячейкой 35х35мм, из оцинкованной проволоки, диаметр 2 мм, , м2 | 110 |  |  |  |
| То же | Сетка сварная с ячейкой 20х20мм, 30х30мм, из оцинкованной проволоки, диаметр 2 мм, м2 | 115 |  |  |  |
| То же | Сетка тканая с ячейкой 20х20мм, из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм, м2 | 115 |  |  |  |
| Использование малярной ленты | Лента малярная, м/п | 122 |  |  |  |
| Монтаж цокольных планок | Цокольная планка, м/п |  | 105 |  |  |
| То же | Дюбели d=6…8, L=50-70мм, шт |  | 300 |  |  |
| Сверление отверстий для крепления плит и цокольных планок | Сверла твердосплавные d=8-12, L=110-210мм | 3 | 1 |  |  |
| Герметизация стыков | Герметик силиконовый, шт баллонов* |  |  | 12,5 |  |
| Защита проемов от брызг составов | Пленка полиэтиленовая, м2 |  |  |  | 50 |
| Устройство декоративно-защитного слоя | Защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263, кг | 120-150 |  |  |  |
| То же | Защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС 0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура – «шуба», наносить за 2-3 раза, кг | 250-300 |  |  |  |
| То же | Защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура – «шуба», толщина 2-3 мм, кг | 350-600 |  |  |  |
| То же | Защитно-отделочная штукатурка цветная (бесцветная) Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс ОС фактурный" СТБ 1263, фактура- «рустик», толщина 2-3 мм, кг | 350-600 |  |  |  |
| Грунтовка поверхности под отделку "Полимикс ОС фактурный" СТБ 1263, фактура- «рустик» | Грунтовка В/Н П 1 СС “Полимикс-грунт цветной“, кг | 110 |  |  |  |
| Примечание: Расход вязальной проволоки, прокладок, герметика уточняется по проекту. |  |  |  |  |  |

| Ответственный разработчик, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| --- | --- | --- |

Приложение У

(справочное)

Библиография

[1]   ППБ-05-86  Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ

[2] ППБ-08-85 Правила пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей.

[3] ППБ-С-3-81 Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений предприятий торговли и общественного питания, баз и складов

[4] ППБ РБ 1.01-94 Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятиий

[5]  ТУ РБ 05780349.017-97  Сетка стеклянная марки ССШ

[6]  ТУ РБ 07517963.013-98  Дюбели с гвоздями из пластических масс и металла для строительства

[7] Типовая технологическая карта  ТК-13/05-2000 «Производство ремонтно-восстановительных работ строительных конструкций составами «Полимикс»

[8] Типовая технологическая карта  ТК-26/05/03-2000 «Применение сухих смесей «Полимикс» при производстве внутренних и наружных отделочных работ» (МАиС  РБ  ОАО «Стройкомплекс»)

[9] Типовая технологическая карта  ТК-26/05/04-2000 «Применение сухих смесей при устройстве наружной тепловой изоляции составами "Полимикс"

| Ответственный разработчик, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| --- | --- | --- |