Приложение Р

(справочное)

Утеплители

Р.1 Технические показатели плит пенополистирольных, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 15888, приведены в таблице Р.1.

Р.2 Технические показатели плит минераловатных, выпускаемых в соответствии с

ГОСТ 9573, приведены в таблице Р.2.

Таблица Р.1 - Технические показатели плит пенополистирольных, соответствующих ГОСТ 15588  (тип ПСБ-С   высшей категории качества)

| Наименование Показателя | Значение показателя для плит марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 35 | 50 |
| Плотность, кг/м3, | 15,1 -25,0 | 25,1- 35,0 | 35,1-50,0 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, МПа | 0,10 | 0,16 | 0,20 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,18 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 255С по ГОСТ 15588, Вт/(м*К) не более | 0,039 | 0,037 | 0,040 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А по СНБ 2.04.01, Вт/(мС) | 0,043 | 0,041 | 0,043 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б по СНБ 2.04.01, Вт/(мС) | 0,052 | 0,05 | 0,052 |
| Коэффициент паропроницаемости при условиях эксплуатации А и Б по СНБ 2.04.01, мг/(мчПа) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Время самостоятельного горения плит типа ПСБ-С, с, не более | 4 | 4 | 4 |
| Влажность плит, отгружаемых потребителю, % не более | 12 | 12 | 12 |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Расчётное массовое отношение влаги в материале при условиях эксплуатации А по СНБ 2.04.01,% | 2 | 2 | 2 |
| Расчётное массовое отношение влаги в материале при условиях эксплуатации Б по СНБ 2.04.01,% | 10 | 10 | 10 |

Таблица Р.2 - Технические показатели плит минераловатных на синтетическом связующем по ГОСТ 9573

| Наименование Показателя | Значение показателя для плит марок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | 125 | 175 | 225 |
| Плотность, кг/м3, не более | 75 | 125 | 175 | 225 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/(мС) | 0,047 | 0,05 | 0,053 | 0,057 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/(мС) | 0,051 | 0,054 | 0,059 | 0,064 |
| Коэффициент паропроницаемости при условиях эксплуатации А и Б по СНБ 2.04.01, мг/(мчПа) | 0,57 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
| Сжимаемость ,%, не более | 20 | 12 | 4 | - |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 26 | 16 | 6 | - |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, МПа, не менее | - | - | - | 0,04 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения, %, не менее | - | - | - | 0,03 |
| Водопоглощение, % по массе, не более | - | - | - | 30 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Размеры плит, мм |  |  |  |  |
| Длина | 1000, 1200 |  |  |  |
| Ширина | 500, 600, 1000 |  |  |  |
| Толщина | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 50,60, 70, 80, 90, 100 | 40, 50, 60, 70, 80 |  |

| Ответственный разработчик, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| --- | --- | --- |

Приложение С

(справочное)

Схемы расстановки анкерных устройств по конструктивным требованиям

С.1 Схемы расстановки анкерных устройств по конструктивным требованиям приведены на рисунках С1-С3.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| д) | е) |
| ж) |  |

а) на стене при расходе 6 шт/м2; б) на стене при расходе 8 шт/м2;

в) на углу при расходе 6,3 шт/м2; г) на углу при расходе 7 шт/м2;

д) на углу при расходе 8,3 шт/м2; е) на углу при расходе 11 шт/м2;

ж) на углу при расходе 14,7 шт/м2

Рисунок С.1 - Схемы установки анкерных устройств по конструктивным требованиям для плит пенополистирольных и минераловатных размером 50х100см:

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| д) | е) |
| ж) |  |

а) на стене при расходе 6 шт/м2; б) на углу при расходе 6,4 шт/м2;

в) на углу при расходе 6,9 шт/м2; г) на углу при расходе 8 шт/м2;

д) на углу при расходе 9 шт/м2; е) на углу при расходе 11,7 шт/м2;

ж) на углу при расходе 14,9 шт/м2;

Рисунок С.2 - Схемы установки анкерных устройств по конструктивным требованиям для плит минераловатных размером 120х60 см.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| д) | е) |
| ж) |  |

а) на стене при расходе 4,2 шт/м2; б) на стене при расходе 5,8 шт/м2;

в) на углу при расходе 3,3 шт/м2; г) на углу при расходе 5,3 шт/м2;

д) на углу при расходе 8,6 шт/м2; е) на углу при расходе 11,3 шт/м2;

ж) на углу при расходе 14,7 шт/м2;

Рисунок С.3 - Схемы установки анкерных устройств по конструктивным требованиям для плит минерваловатных 120х20см.

| Ответственный разработчик, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| --- | --- | --- |