УДК  699.86.001.63 (083.74) (476)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ "РАДЕКС" ЛЁГКАЯ ШТУКАТУРНАЯ, СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ "РАДЕКС" ТЯЖЁЛАЯ  ШТУКАТУРНАЯ,  СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ "РАДЕКС"  ВЕНТИЛИРУЕМАЯ, СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, СЛОЙ АРМИРОВАННЫЙ, СЛОЙ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ, КАРКАС, ОБЛИЦОВКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, КЛЕЙ, АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО, СТЕКЛОСЕТКА, СОСТАВ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ, КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ, СМЕСЬ СУХАЯ, УСТРОЙСТВО АНКЕРНОЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

| 1 | РАЗРАБОТАНО УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", НП ООО "Радекс". Разработчики: заведующий отделом УП "ИНСТИТУТ НИПТИС" канд.техн.наук, с.н.с. А.П.Пашков (разд.1-12, прилож. А-У); зав.лабораторией УП "ИНСТИТУТ НИПТИС" Р.В.Кузьмичёв (разд.1-12, прилож. А-У); зав.лабораторией УП "ИНСТИТУТ БелНИИС", канд.хим.наук, с.н.с.Е.А.Урецкая (разд.7), Генеральный директор НП ООО "РАДЕКС" В.В.Дубровский (разд.1-12), заместитель начальника НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси О.М.Король (разд.1-12). Внесено Научно-исследовательским и проектно-технологическим унитарным предприятием "ИНСТИТУТ НИПТИС" (УП "ИНСТИТУТ НИПТИС"). |
| --- | --- |
| 2 | УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от "9"сентября 2002г. №332 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Главным управлением строительной науки и нормативов Минстройархитектуры за N___ от____________2002г. |
| 3 | ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ к СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" В национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящее пособие входит в блок 1.03 "Производство" |
| 4 | Срок первой проверки - 2004 год, периодичность проверки - 2 года. |

Настоящее Пособие к строительным нормам не может быть полностью или частично воспроизведено,  тиражировано и распространено в качестве официального издания без  разрешения  Министерства архитектуры  и строительства  Республики Беларусь.

Издано на русском языке.

Содержание

1.	Область применения	1

2.	Нормативные ссылки	1

3.	Термины и определения	3

4.	Общие положения	3

5.	Теплотехнический расчёт	4

6.	Конструктивные решения систем утепления "Радекс"	4

6.1	Общие требования	4

6.2	Лёгкая штукатурная система утепления "Радекс"	5

6.3	Тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс"	5

6.4	Вентилируемая система утепления "Радекс"	6

6.5	Требования к проектной документации	6

6.6	Особенности тепловой защиты пятиэтажных зданий серии 1-464 и 1-335	7

6.7	Особенности тепловой защиты цоколя	7

6.8	Расчёт анкерных устройств	8

7.	Характеристики материалов	8

7.1	Общие положения	8

7.2	Плиты пенополистирольные	8

7.3	Плиты минераловатные	9

7.4	Армирующие материалы	9

7.5	Грунтовки	10

7.6	Клеи	10

7.7	Штукатурные составы, шпатлевки и защитно-отделочные штукатурки	10

7.8	Краски	12

7.9	Гидроизоляционный состав	12

7.10	Элементы крепёжные	13

7.11	Металлические элементы	14

7.12	Облицовка	14

8.	Оборудование, инструменты и приспособления	15

9.	Технология выполнения работ	18

9.1	Общие требования	18

9.2	Лёгкая штукатурная система утепления	19

9.3	Тяжёлая штукатурная система утепления	29

9.4	Вентилируемая система утепления	31

10.	Контроль качества и приёмка работ	33

11.	Техника  безопасности	37

12.	Охрана окружающей среды	41

Приложение А. Варианты конструктивных решений лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" ___________________________________________________43

Приложение Б. Конструктивные решения низа лёгкой штукатурной системы утепления  "Радекс" _____________________________________________________48

Приложение В. Конструктивные решения верха лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" ___________________________________________________58

Приложение Г. Конструктивные решения границ лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" ___________________________________________________61

Приложение Д. Конструктивные решения тепловой защиты углов в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" ___________________________________67

Приложение Е. Конструктивные решения примыканий к проёмам в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" ___________________________________72

Приложение Ж. Конструктивные решения тепловой защиты деформационных швов в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" ___________________79

Приложение К. Варианты конструктивных решений тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" ________________________________________________81

Приложение Л. Варианты конструктивных решений узлов в тяжёлой штукатурной  системе утепления "Радекс" _______________________________________85

Приложение М. Конструктивные решения вентилируемой системы утепления "Радекс"____________________________________________________________96

Приложение Н. Примеры  конструктивно-технологических схем расположения слоёв в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс"    ________________104

Приложение П. Тепловая защита цоколя _______________________________ 106

Приложение Р. Утеплители ___________________________________________119

Приложение С. Схемы расстановки анкерных устройств по конструктивным требованиям ___________________________________________________________121

Приложение Т. Расход материалов _____________________________________124

Приложение У. Библиография _________________________________________130

ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. системА "Радекс"

ПРАЕКТАВАННЕ I УСТРОЙСТВА ЦЕПЛАВОЙ IЗАЛЯЦЫI АГАРАДЖАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ.  СIСТЭМА "РАДЭКС"

THE PROJEEFING AND ARRANGEMENT OF HEAT INSULATION OF BUILDING AND STRUCTURES FENCE CONSTRUCTIONS BASED.  THE "rADEX" SYSTEM

Дата введения   2003-01-01

# Область применения

Настоящее пособие распространяется на проектирование и устройство тепловой изоляции наружных стен и цоколей существующих и вновь возводимых зданий (далее - зданий) с использованием материалов и конструктивно-технологических решений НП ООО "Радекс" (далее системы утепления "Радекс").

Пособие устанавливает требования к материалам, конструкциям и технологии выполнения работ.

Пособие регламентирует конструктивно-технологические решения следующих систем утепления:

- лёгкая штукатурная система утепления "Радекс" предназначена для тепловой изоляции стен  зданий;

- тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс" предназначена для тепловой изоляции стен  зданий и обеспечения противопожарных требований;

- вентилируемая система утепления стен "Радекс" предназначена, как правило, для теплоизоляции стен зданий с влажным или мокрым режимами эксплуатации, а также зданий к фасадам к которым предъявляются требования повышенной архитектурной выразительности.

Пособие предназначено для проектировщиков, строителей, заказчиков, лиц, осуществляющих контроль проектирования и выполнения строительных работ, а также заказчиков.

Настоящее пособие также распространяется и на тепловую защиту фасадов жилых домов серии 1-464 и 1-335 с применением плит пенополистирольных в сочетании с плитами минераловатными, выполняемую в соответствии с П3-2000.

# Нормативные ссылки

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие нормативно-технические  документы:

СНБ 1.03.02-96  Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 1.03.04-2000 Приемка законченных строительством объектов. Основные положения.

СНБ 2.02.01-98  Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

СНБ 2.04.01-97  Строительная теплотехника

СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология

СНиП II-23-81* изд.1990г. Стальные конструкции

СНиП III-4-80* изд.1989г.  Техника безопасности в строительстве

СНиП 2.01.02-85* изд.1991г. Противопожарные нормы

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.05-91  Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.08.01-89  Жилые здания

СНиП 3.01.01-85* изд.1990г. Организация строительного производства

СНиП 3.03.01-87  Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные покрытия

Пособие "Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций жилых зданиий" (П3-2000 к СНиП 3.03.01-87);

СТБ 1072-97  Составы полимерминеральные. Технические условия

СТБ 1111-98 Отвесы строительные. Технические условия

СТБ 1263-2001 Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия

СТБ 1307-2002 Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда.  Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Распираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.041-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда.  Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда.  Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 2456-82 Бруски шлифовальные. Технические условия ГОСТ 2582-81 Машины электрические, вращающиеся, тяговые. Технические условия

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 4156-93 Ножовки садовые. Технические условия

ГОСТ 5336-80 Сетки стальные плетёные одинарные. Технические условия

ГОСТ 7210-75 Ножницы ручные для резки металла. Технические условия

ГОСТ 7502-98  Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия

ГОСТ 9573-76  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10597-87 Кисти и щётки малярные. Технические условия

ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия

ГОСТ15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ15588-86  Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 17177 -94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 17439-72 Плоскогубцы переставные. Технические условия

ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 20558-82 Изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические

ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем. Технические условия

ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 27372-87  Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения  и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические

ГОСТ 30244-94  Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

ВСН 58-88(р)/Госкомархитектуры.  	Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

# Термины и определения

В настоящем пособии применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Армирующий материал - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Армирующий (армированный) слой  - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Грунтовка - СТБ 1263.

Дополнительные элементы - специальные строительные детали (планки, накладки, подкладки, крепёжные элементы, силиконовые мастики т.д.), используемые в системах утепления для решения конструктивных узлов и обеспечения технологичности выполнения работ.

Декоративно-защитный слой - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Клеевой слой - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Композиция полимерминеральная - СТБ 1263.

Композиция полимерная - СТБ 1263.

Крепёжный элемент (анкерное устройство) - элемент, предназначенный для крепления плит теплоизоляционных или других элементов системы утепления к стене.

Полимерминеральный состав - смесь,  состоящая из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Система утепления - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Теплоизоляционный слой - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

Эффективный утеплитель - П3-2000 к СНиП 3.03.01.

# Общие положения

- Лёгкая штукатурная система утепления "Радекс" предназначена для тепловой защиты стен зданий и представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из теплоизоляционного слоя (плит теплоизоляционных, наклеенных на подготовленную поверхность стены и закреплённых  крепёжными элементами (далее по тексту анкерными устройствами)), армирующего (далее по тексту армированного) и декоративно-защитного слоёв.  Легкая штукатурная система утепления "Радекс" с применением  негорючих минераловатных плит  предназначена для тепловой защиты стен зданий до 25 этажей. Применения пенополистирольных плит в легкой штукатурной системе утепления "Радекс" ограничивается требованиями 7.2.1. настоящего пособия. Примеры конструктивных решений легкой штукатурной системы утепления "Радекс" приведены в приложениях А-Ж.

- Тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс" предназначена для тепловой защиты стен зданий и представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из теплоизоляционного слоя (плит теплоизоляционных, закреплённых к подготовленной поверхности стены анкерными устройствами), армированного и декоративно-защитных слоёв. Тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс" с применением  негорючих минераловатных плит предназначена для тепловой защиты стен зданий до 16 этажей. Применение пенополистирольных плит, а также трудногорючих минераловатных плит в тяжелой штукатурной системе утепления "Радекс" ограничивается требованиями 7.2.2, 7.3.2 и 7.3.3 настоящего пособия. Примеры конструктивных решений тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" приведены в приложениях К, Л.

- Вентилируемая система утепления "Радекс" предназначена для тепловой защиты стен зданий и  представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из опорных элементов, металлического каркаса, теплоизоляционного слоя (негорючего плитного утеплителя с ветрозащитным покрытием) и негорючей облицовки. При использовании в качестве ветрозащитного покрытия негорючих минераловатных плит этажность зданий не ограничивается. В случае использования в качестве ветрозащитного покрытия горючих диффузионных плёнок вентилируемую систему утепления "Радекс" допускается использовать для зданий IV-V степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02 либо VI-VIII степеней огнестойкости по СНБ 2.02.01. Примеры конструктивных решений вентилируемой системы утепления "Радекс" приведены в приложении М.

- Многослойные системы утепления "Радекс" следует выполнять последовательно по слоям в соответствии  с требованиями раздела 9. Примеры  конструктивно-технологических схем расположения слоёв в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" приведены в приложении Н.

- Технические решения, позволяющие использовать плиты пенополистирольные для тепловой защиты зданий серий 1-335 и 1-464 (смешанная система утепления) приведены в П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- В системах утепления "Радекс" используются негорючие полимерминеральные и минеральные композиции соответствующие СТБ1263, СТБ 1307, негорючие полимерминеральные  составы соответствующие СТБ 1072, выпускаемые НП ООО "Радекс", плиты минераловатные соответствующие ГОСТ 9573, П3-2000 к СНиП 3.03.01 и плиты пенополистирольные, соответствующие ГОСТ 15588, П3-2000 к СНиП 3.03.01. Технические характеристики, применяемых утеплителей приведены в приложении Р.

- Применение систем утепления "Радекс" обеспечивает:

- увеличение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции;

- повышение звукоизоляции ограждающей конструкции;

- защиту ограждающей конструкции от атмосферных воздействий;

- ограниченную диффузию водяного пара, обеспечивающую значение коэффициентов теплопроводности утеплителей в соответствии с условиями эксплуатации Б в соответствии с  СНБ 2.04.01;

- высокие архитектурно-декоративные качества фасадов.

- Системы утепления "Радекс" являются конструктивным элементом здания, и должны проектироваться и выполняться по конструктивно-технологическим решениям, отвечающим требованиям настоящего пособия и других действующих нормативно-технических документов. Применение системы утепления "Радекс" должно осуществляться в соответствии с противопожарными и экологическими требованиями действующих нормативно-технических документов.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение работ без проектной документации и проекта производства работ, разработанных, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ замена конструктивно-технологических решений и материалов, предусмотренных в проектной документации.

- Разработчик системы вправе вносить в установленном порядке изменения в конструктивно-технологические решения и производить замену материалов в системах утепления "Радекс",  улучшающие их качество.

# Теплотехнический расчёт

- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно соответствовать требованиям 5.1 СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Сопротивление паропроницаемости слоёв ограждающих конструкций должно соответствовать требованиям раздела 9 СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Расчётные значения коэффициентов теплопроводности и коэффициентов паропроницаемости материалов следует принимать в соответствии с таблицей А.1 СНБ 2.04.01 с учётом условий эксплуатации А или Б.

# Конструктивные решения систем утепления "Радекс"

## Общие требования

- Конструктивные решения систем утепления "Радекс" приведены в приложениях А-П. Изменение конструктивных решений без согласования с разработчиком системы ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Толщины отдельных слоёв конструкции должны назначаться из условий требуемой тепловой защиты, паропроницаемости и влагонакопления.  Теплотехнические расчёты следует выполнять  в соответствии с СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01. Марки утеплителей следует принимать из условий экономической целесообразности с учётом теплотехнических  и противопожарных требований.

- В конструкции следует обеспечить защиту материала утеплителя от проникновения влаги путём использования водоотводящих и защитных элементов, герметизации мест примыканий, стыков и швов герметиками.

- Расчёт прочности и допустимых деформаций элементов систем утепления следует выполнять в соответствии с  действующими нормативно-техническими документами. Расчёт и расстановку анкерных устройств, следует выполнять в соответствии с П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Проверку несущей способности элементов здания при его тепловой модернизации следует выполнять в соответствии с  действующими нормативно-техническими документами. Несущая способность фундаментов здания должна быть обеспечена с учётом дополнительной нагрузки от веса систем утепления.

## Лёгкая штукатурная система утепления "Радекс"

- Лёгкая штукатурная система утепления "Радекс" представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих основных конструктивных элементов:

- клеевой слой;

- теплоизоляционный слой;

- анкерные устройства;

- армированный слой;

- декоративно-защитный слой.

- Конструкция лёгкой штукатурной системы "Радекс" должна соответствовать противопожарным требованиям и одному из вариантов приложения А. Марки полимерминеральных составов, полимерминеральных и минеральных композиций следует принимать в соответствии с указанными конструктивными решениями. Примеры конструктивных решений узлов лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" приведены в приложениях Б-Ж.

- Система закрепляется на наружной поверхности стен зданий, выполненных из различных материалов (кроме деревянных). Крепление плит теплоизоляционных к подготовленной поверхности стен следует выполнять клеем и анкерными устройствами, которые передают нагрузки от конструкции системы утепления на стену здания. Несущими элементами системы являются теплоизоляционные плиты и анкерные устройства. Теплозащитные свойства системы обеспечиваются теплоизоляционным слоем, который следует выполнять из плит минераловатных или плит пенополистирольных.

6.2.4 Архитектурные требования к фасаду обеспечиваются декоративно-защитным слоем. Цветовую окраску декоративно-защитного слоя предпочтительно выполнять из составов светлых тонов, особенно для окраски фасадов с восточной и южной сторон. Составы темных тонов возможно применять для затененных участков фасада (северная сторона, лоджии и т.д.). Не следует допускать на одном фасаде слишком контрастные сочетания цветов.

Для защиты плит теплоизоляционных от механических повреждений, обеспечения прочности и трещиностойкости декоративно-защитного слоя на поверхности плит теплоизоляционных следует устраивать армированный слой. Армированный слой следует выполнять из клея, армируемого щелочестойкой стеклосеткой. Толщина армированного и декоративно-защитного слоёв зависит от выбранного варианта конструктивного решения системы утепления.

6.2.5 В зависимости от возможности механического воздействия на систему утепления, армирование может выполняться одним или двумя слоями стеклосетки. Участки стен, где возможны механические воздействия в процессе эксплуатации (нижняя часть фасадов - не менее 2,5м от отметки уровня земли, участки стен на эксплуатируемых лоджиях (балконах), спуски в подвалы и т.п.) следует армировать  двумя слоями стеклосетки. Места дополнительного армирования должны быть указаны в проектной документации.

6.2.6 При неутепляемом цоколе низ теплоизоляционного слоя системы утепления следует располагать  ниже утеплителя, уложенного на перекрытии первого этажа, не менее чем на 250 мм.

## Тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс"

- Тяжёлая штукатурная система утепления "Радекс" представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих основных конструктивных элементов:

- клеевой слой;

- теплоизоляционный слой;

- прямые или наклонные анкерные устройства;

- армированный слой;

- декоративно-защитный слой.

- В тяжёлой системе утепления "Радекс" допускается использование горючих утеплителей при обеспечении достаточной толщины армированного и декоративно-защитного слоёв. При использовании горючих утеплителей общая толщина негорючего армированного и декоративно-защитного слоев должна быть не менее 50мм.

- Система может быть закреплена на наружной поверхности стен зданий, выполненных из различных материалов (кроме деревянных). Крепление плит теплоизоляционных к подготовленной поверхности стен следует выполнять прямыми или наклонными анкерными устройствами, которые передают нагрузки от конструкции системы утепления на стену здания. Несущими элементами системы являются анкерные устройства. Теплозащитные свойства системы обеспечиваются теплоизоляционным слоем, который следует выполнять из плит минераловатных или плит пенополистирольных.

- Конструкция тяжёлой штукатурной системы "Радекс" должна соответствовать одному из вариантов, приведенных в приложении К. Примеры конструктивных решений узлов тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" приведены в приложении Л.

- Архитектурные требования к фасаду обеспечиваются декоративно-защитным слоем. Для защиты плит теплоизоляционных от механических повреждений и обеспечения противопожарных требований следует устраивать армированный слой. Общая толщина армированного и декоративно-защитного слоёв составляет от 20 до 50мм. Армированный слой следует выполнять из модифицированной штукатурки в соответствии с СТБ 1307, производства НП ООО "Радекс", и армировать металлическими сетками.

- Во избежание появления трещин в декоративно-защитном слое тяжёлой системы утепления "Радекс" от усилий, возникающих в результате температурных деформаций, следует предусматривать  горизонтальные и вертикальные температурные швы шириной не менее 10мм и располагать их на расстоянии не менее 10м друг от друга. Швы следует предусматривать также на углах зданий и вдоль архитектурных элементов фасадов.

## Вентилируемая система утепления "Радекс"

- В вентилируемой системе утепления "Радекс" обеспечена ограниченная циркуляция воздуха по поверхности утеплителя путём устройства воздушной прослойки, сообщающейся с наружным воздухом. Толщину вентилируемой прослойки, площади входных и выходных отверстий следует назначать по результатам расчёта, выполненного в соответствии с СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Конструкцию вентилируемой системы утепления "Радекс" следует выполнять в соответствии с примерами, приведенными в приложении М.

- Систему следует закреплять на стене через опорные металлические столики.  Ширина и количество опорных столиков определяются исходя из геометрических размеров плит теплоизоляционных и несущей способности анкерных устройств, закрепляющих опорные столики к стене. В качестве анкерных устройств следует применять анкеры с винтовым сердечником.

- В качестве теплоизоляционного слоя следует использовать плиты минераловатные, негорючие.  При использовании плит минераловатных плотностью менее 70 кг/м3 их поверхность со стороны вентилируемой прослойки необходимо защитить специальными плитами, предназначенными для ветровой защиты,  или диффузионной плёнкой.

- Плиты теплоизоляционные следует устанавливать на опорные столики и закреплять их в проектном положении, прижимая к стене металлическими профилями. Металлические профили следует закреплять на опорные столики шпильками и гайками после установки плит теплоизоляционных.

- В качестве облицовки следует использовать специальную облицовочную плиту, соответствующую требованиям раздела 7.12, на лицевую сторону, которой могут быть нанесены  защитно-отделочные штукатурки соответствующие требованиям СТБ 1263. Контурные швы облицовки следует заполнять силиконовой мастикой.

- Облицовку следует крепить к металлическим профилям саморезами, болтами или заклепками.

- Все элементы вентилируемой системы утепления должны назначаться по результатам расчетов прочности и деформаций в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Толщина вентилируемой воздушной прослойки вне зависимости от результатов расчёта должна назначаться не менее 30мм.

## Требования к проектной документации

- Проектная документация на устройство систем утепления "Радекс" должна быть разработана в соответствии с требованиями СНБ 1.03.02, настоящего пособия и других действующих нормативно-технических документов.

- Проектная документация должна разрабатываться на основе технического обследования здания и включать  в себя схемы, узлы и разрезы ограждающих конструкций с элементами утепления, рабочие чертежи элементов конструкции утепления, прочностные расчёты элементов систем утепления и догружаемых конструкций зданий, теплотехнические расчёты ограждающих конструкций.

- При обследовании здания особое внимание следует обращать на состояние поверхностных слоев стены, на наличие и состояние архитектурных элементов (поясков, горизонтальных и вертикальных выступов или штраб, балконов, козырьков, карнизов, пилонов, цоколя и пр.). При обследовании следует определить усилия вырыва анкерных устройств из материала стены, назначить марки анкерных устройств и определить глубину заделки анкерных устройств в несущий материал стены. По результатам обследования должно быть подготовлено и утверждено заказчиком задание на проектирование.

- Проектная документация на устройство системы утепления "Радекс" обязательно должна включать пояснительную записку, архитектурные, конструктивные и технологические решения, сметную документацию и проект  организации строительства.

- Пояснительная записка должна содержать:

- краткую характеристику объекта и состояния ВСЕХ ограждающих конструкций с указанием их площадей, материалов слоёв, сопротивлений теплопередаче и паропроницаемости;

- показатели пожарной опасности строительных конструкций, веществ и материалов;

- степень огнестойкости здания и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- краткую характеристику принятых конструктивно-технологических решений;

- теплотехнические расчеты в соответствии с СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01;

- расчёты анкерных устройств в соответствии с П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- данные об объемах строительных и монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.

- Конструктивно-технологические решения должны содержать:

- обмерочные чертежи ограждающих конструкций здания (планы, фасады, разрезы) и узлы с указанием размеров, отметок и материалов существующих ограждающих конструкций;

- цветовые решения фасадов с указанием марки применяемых отделочных материалов;

- схему расположения системы утепления на плане здания;

- фрагменты расположения плит теплоизоляционных;

- фрагменты расположения анкерных устройств;

- схемы расположения армирующих материалов, защитных накладок и профилей на фасадах здания;

- узлы и детали системы утепления с учетом особенностей фасадов здания.

## Особенности тепловой защиты пятиэтажных зданий серии 1-464 и 1-335

- Для пятиэтажных зданий серии 1-464 и 1-335 (без мансардных этажей), построенных в областных центрах Республики Беларусь, допускается выполнять повышение теплозащитных свойств наружных стен с использованием лёгкой штукатурной системы "Радекс" с теплоизоляционным слоем из плит пенополистирольных марок ПСБ-С по ГОСТ15588  в сочетании с негорючими минераловатными утеплителями, в соответствии с требованиями П3-2000 к СНиП 3.03.01.

## Особенности тепловой защиты цоколя

- Системы утепления цоколя (подвала) следует применять совместно с системами утепления фасадов (согласно приложения П).

- В системах утепления "Радекс" возможно устройство тепловой защиты цоколя (подвала) выше уровня отмостки, до уровня отмостки или ниже уровня отмостки. Глубину заложения системы утепления цоколя (подвала) и толщину теплозащитного слоя следует определять расчётом.

- При тепловой защите цоколя (подвала) выше уровня отмостки низ системы утепления стен следует располагать на расстоянии не менее 300мм от верха отмостки

- При тепловой защите цоколя (подвала) до уровня отмостки в качестве опоры нижнего ряда плит утеплителя следует применять цокольную планку с капельником или подбетонку. Цокольная планка должна быть установлена на стену цоколя параллельно уклону отмостки на расстоянии 5мм выше верха отмостки.  Подбетонка выполняется по верху отмостки.

Для сохранения горизонтальности рядов плит утеплителя, плиты первого ряда следует обрезать по нижнему краю в соответствии с уклоном отмостки по уровню цокольной планки или подбетонки.

До устройства декоративно-защитного слоя системы утепления следует выполнить гидроизоляцию низа цоколя нанесением на армированный слой гидроизоляционного состава "Полимикс -ГС" СТБ 1072 или "Полимикс-ГС эластичный". Гидроизоляция должна быть выполнена на высоту 500мм от уровня отмостки, толщина гидроизоляционного слоя 1,5мм.

- При тепловой защите цоколя (подвала) ниже уровня отмостки в качестве утеплителя следует применять плиты из экструзионного пенополистирола или плиты минераловатные соответствующие требованиям 7.3.1.

По наружной поверхности утеплителя следует устраивать армированный слой с последующим нанесением на него двух слоёв  гидроизоляционного состава "Полимикс-ГС" СТБ 1072 или "Полимикс-ГС эластичный", общая толщина гидроизоляции 3мм.

При устройстве защиты материала утеплителя плоскими асбестоцементными листами гидроизоляцию следует устраивать непосредственно по поверхности плит утеплителя.

## Расчёт анкерных устройств

- Количество анкерных устройств, предназначенных для крепления плит теплоизоляционных к стене, следует определять расчётом в соответствии с П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Независимо от результатов расчёта в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" следует устанавливать следующее количество анкерных устройств на 1м2 утепляемых фасадов:

- не менее 6шт/м2 на высоту до 5 этажей здания;

- не менее 8шт/м2 на высоту от 6 до 9 этажей здания;

- не менее 10шт/м2 на высоту более 9 этажей здания.

Для тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" следует устанавливать следующее количество анкерных устройств на 1м2 утепляемых фасадов:

- не менее 8шт/м2 при применении прямых анкерных устройств;

- не менее 4шт/м2 при применении наклонных анкерных устройств.

Примеры установки анкерных устройств приведены в приложении С.

# Характеристики материалов

## Общие положения

- В системах утепления "Радекс" следует использовать материалы, соответствующие конструктивным решениям систем утепления. Материалы должны быть определены в проектной документации, технические характеристики материалов должны отвечать требованиям настоящего раздела, П3-2000 к СНиП 3.03.01 и другим действующим нормативно-техническим документам.

- Качество полимерминеральных составов, полимерминеральных и полимерных композиций, используемых для устройства систем утепления "Радекс" гарантируется НП ООО "Радекс". ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать материалы - аналоги и вносить изменения в конструкцию систем утепления "Радекс" без согласования с разработчиком систем.

- Полимерминеральные составы, полимерминеральные и минеральные композиции  должны поставляться на объект в заводской упаковке с приложением инструкции по их приготовлению и должны быть использованы до истечения срока указанного на упаковке или в паспорте. Применение материалов с истекшими сроками хранения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Все строительные материалы следует хранить в закрытых складах. При транспортировке, погрузке и разгрузке материалы следует защищать от увлажнения. При использовании материалов на строительной площадке следует соблюдать требования соответствующих инструкций и паспортов.

- Хранение сухих смесей должно осуществляться при температурах наружного воздуха не ниже 5С.  Данные по расходу материалов приведены в приложении Т.

## Плиты пенополистирольные

- При устройстве легкой  штукатурной системы утепления "Радекс" плиты пенополистирольные допускаются к применению для тепловой защиты фасадов зданий IV-V степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02 и VI-VIII степеней огнестойкости по СНБ 2.02.01, а также в сочетании с негорючими минераловатными утеплителями для тепловой защиты стен существующих  пятиэтажных зданий серии 1-464 и 1-335 (без мансардных этажей), построенных в областных центрах Республики Беларусь, при этом конструктивные решения должны соответствовать требованиям П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Для устройства теплоизоляционного слоя тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" плиты пенополистирольные допускаются к применению:

- при общей толщине армированного и декоративно-защитного слоев равной 20мм  - на фасадах зданий IV-V степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02 и VI-VIII степеней огнестойкости по СНБ 2.02.01;

- при общей толщине армированного и декоративно-защитного слоев равной 50мм  - на фасадах зданий I-III степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02 и I-V степеней огнестойкости по СНБ 2.02.01.

- Для теплоизоляционного слоя следует применять плиты пенополистирольные типа ПСБ-С   соответствующие требованиям П3-2000 к СНиП 3.03.01. Если теплоизоляционный слой расположен ниже уровня земли, то для его устройства  следует применять плиты из экструзионного пенополистирола.

## Плиты минераловатные

- Для устройства теплоизоляционного слоя лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" следует использовать плиты минераловатные соответствующие требованиям П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- Для устройства теплоизоляционного слоя тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" на фасадах зданий IV-V степеней огнестойкости в соответствии СНиП 2.01.02 и VI-VIII степеней  огнестойкости в соответствии СНБ 2.02.01 при общей толщине армированного и декоративно-защитного слоев  равной 20мм следует использовать плиты минераловатные отечественного производства марок 175 или 225 по ГОСТ 9573 или импортного производства, плотностью не менее 50кг/м3.

- Для устройства теплоизоляционного слоя тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" на фасадах зданий I-III степеней огнестойкости в соответствии СНиП 2.01.02 и I-V степеней огнестойкости в соответствии СНБ 2.02.01 следует использовать:

- при общей толщине армированного и декоративно-защитного слоев  равной 50мм  - плиты минераловатные отечественного производства марок 175 или 225 по ГОСТ 9573 или импортного производства, плотностью не менее 50кг/м3;

- при общей толщине армированного и декоративно-защитного слоев  равной 20мм - негорючие минераловатные плиты, отечественного производства с техническими характеристиками соответствующими плитам минераловатным марок 175 и 225 по ГОСТ 9573  или импортного производства, плотностью не менее 50кг/м3.

- Для устройства теплоизоляционного слоя вентилируемой системы утепления "Радекс" следует использовать плиты минераловатные отечественного производства, плотностью не менее 70кг/м3, негорючие, соответствующие требованиям ГОСТ 9573, или плиты  минераловатные, импортного производства, плотностью не менее 30кг/м3, с последующей их защитой негорючей плотной ветрозащитной минераловатной плитой. При использовании негорючих плит минераловатных плотностью более 70 кг/м3 ветрозащиту допускается не устраивать.

- Для теплоизоляции криволинейных поверхностей стен следует использовать минераловатные ламинированные плиты размером 300 (200)х1200мм.

- Рекомендуемые для использования в системах "Радекс" марки плит минераловатных отечественного производства и их основные технические показатели приведены в приложении Р.

## Армирующие материалы

- В качестве армирующего материала в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс"  следует использовать тканую сетку из стеклянного щелочестойкого недеформируемого волокна (стеклосетка) марки типа ССШ-160, соответствующую требованиям [5] и требованиями таблицы 1.

- В армированном слое лёгкой штукатурной системы допускаются к применению стеклосетки первичного плетения с длиной рулона 10м, с максимальной ячейкой 5х5мм.

- В качестве армирующего материала тяжёлой штукатурной системы "Радекс" следует использовать сетки металлические проволочные по ГОСТ 2715 или сетки стальные одинарные по ГОСТ5336.

Таблица 1 - Техническим показатели стеклосетки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Масса на единицу площади, г/м2 | от 144 до 184 |
| Количество нитей на единицу длины, (нитей/10см): |  |
| -основа | 402 |
| -уток | 212 |
| Разрывная нагрузка, основа/уток, Н/5 см, при: |  |
| -нормальных климатических условиях | 1200 |
| -после хранения в дисцилированной воде | 1200 |
| -после хранения в 5% растворе NaOH | 600 |
| -после хранения в водном цементном растворе | 600 |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, % не менее | 15 |
| Ширина рулона, мм | 1000 |

## Грунтовки

- В лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс", поверхности стены в зависимости от её состояния следует обработать грунтовкой В/Н П 1 СС "Полимикс-грунт" СТБ 1263   или грунтовкой В/Н П 1 Д "Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263.

В случае длительных перерывов в работе (более 7 суток) поверхность армированного слоя перед нанесением декоративно-защитного слоя также следует обработать указанными грунтовками.

- Перед нанесением защитно-отделочной штукатурки цветной Н ПМ 1СС 1,25(2,0; 2,5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ1263, имеющей фактуру "рустик", поверхность армированного слоя следует обработать грунтовкой В/Н ПМ 1СС "Полимикс-грунт цветной" СТБ 1263.

- Технические показатели грунтовок приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические показатели грунтовок

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более | 24 |
| Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее | прочности соответствующего покрытия |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 10 |
| Водородный показатель (рН), не менее | 6,5 |

## Клеи

- Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072 следует использовать для приклеивания плит теплоизоляционных и устройства армированного слоя лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс". Технические показатели клея "Полимикс-КС" СТБ 1072 приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Технические показатели клея "Полимикс-КС" СТБ 1072.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа | от 0,8 до 1,2 |
| Предел прочности клеящего соединения при равномерном отрыве бетон (кирпич) - утеплитель, МПа, не менее: | Не менее предела прочности утеплителя при растяжении |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 не более | 1,2 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,02 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

## Штукатурные составы, шпатлевки и защитно-отделочные штукатурки

- Для выравнивания поверхности стены, при подготовке к тепловой защите, следует использовать штукатурный состав "Полимикс-ШС" СТБ 1072. Технические показатели штукатурного состава "Полимикс-ШС" СТБ 1072 приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Техническим показатели штукатурного состава "Полимикс-ШС" СТБ 1072

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа, не менее | 0,5 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2, не более | 1,20 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,02 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

- Для устройства армированного слоя тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" следует использовать модифицированные штукатурки производства "Радекс", соответствующие требованиям СТБ 1307.

- Защитно-отделочная штукатурка серая (белая) Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 предназначена для выравнивания поверхности армированного слоя лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс". Технические показатели защитно-отделочной штукатурки серой (белой)  Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263  приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Технические показатели защитно-отделочной штукатурки серой (белой) Н ПМ 1 СС  0,63  "Полимикс-ВШ" СТБ 1263

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа не менее | 0,8 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 не более | 2,0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,02 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

- Шпатлевка серая (белая) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263 предназначена для выравнивания поверхности армированного слоя лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс". Технические показатели шпатлевки серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263 приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Технические показатели шпатлевки серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа не менее | 0,6 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2 не более | 2,0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,02 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 50 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

- Для устройства декоративно-защитного слоя в лёгкой и тяжёлой штукатурных системах утепления "Радекс" следует использовать композиции полимерминеральные:

  - защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 0,1 "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263,

  - защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС  0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура -"шуба",

  - защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС  1,25 (2,0; 2,5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура - "шуба" или "рустик".

Технические показатели композиций полимерминеральных приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические показатели композиций полимерминеральных, используемых для устройства декоративно-защитного слоя в лёгкой и тяжёлой штукатурных системах утепления "Радекс"

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Цвет покрытия после высыхания | Должен соответствовать образцу-эталону цвета ”Картотеки” |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа, не менее | 0,8 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2, не более | 2,0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,02 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Атмосферостойкость, циклы, не менее | 100 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

## Краски

- В качестве декоративно-защитного слоя в системах утепления "Радекс" допускается использовать атмосферостойкие фасадные краски, отвечающие требованиям таблицы 8.

Таблица 8 - Требования к техническим показателям  красок

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Цвет покрытия после высыхания | Должен соответствовать образцу-эталону цвета ”Картотеки” |
| рН краски, не менее | 6,5 |
| Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре (202)С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| Условная светостойкость покрытия, ч, не более | 24 |
| Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее | 1,0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее* | 0,015 |
| Морозостойкость покрытия, циклы, не менее | 50 |
| Атмосферостойкость, циклы, не менее | 100 |
| * Требование распространяется только на краски, применяемые в лёгкой и тяжёлой штукатурных системах утепления "Радекс" |  |

## Гидроизоляционный состав

- Гидроизоляционный состав "Полимикс-ГС" СТБ 1072 и гидроизоляционный состав "Полимикс-ГС эластичный", соответствующий требованиям СТБ 1072, следует использовать для гидроизоляции поверхностей при тепловой защите цоколей зданий и других участков стен,  подвергающихся повышенному воздействию влаги. Технические показатели гидроизоляционных составов приведены в таблицах 9, 10.

Таблица 9 - Технические показатели гидроизоляционного состава "Полимикс-ГС" СТБ 1072

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа2, не менее | 1,0 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2, не более | 0,5 |
| Водопоглощение,%, не более | 3,0 |
| Водонепроницаемость, МПа, не менее | 0,3 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,005 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Атмосферостойкость, циклы, не менее | 150 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

Таблица 10 - Технические показатели гидроизоляционного состава "Полимикс-ГС эластичный"

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), МПа, не менее | 1,0 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2, не более | 0,5 |
| Водонепроницаемость, МПа, не менее | 0,6 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,005 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |
| Атмосферостойкость, циклы, не менее | 150 |
| Усадка | отсутствие трещин в слое проектной толщины |

## Элементы крепёжные

- Для крепления плит теплоизоляционных к стене в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" следует применять анкерные устройства, состоящие из пластмассовых распорных втулок с прижимной шайбой и металлических или пластмассовых сердечников. Анкерные устройства должны соответствовать требованиям [6]. Марки и основные технические показатели анкерных устройств лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс", выпускаемые в соответствии [6],  приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Основные технические показатели анкерных устройств лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс"

| Марка | Наружный диаметр (сечение), мм |  | Длина, мм |  | Масса 1000шт., кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | втулка | сердечник | втулка | сердечник | втулка | сердечник |
| металлический сердечник |  |  |  |  |  |  |
| Р80-6,5 КГ76-2,5 III | 6,5 | 2,5 | 80 | 76 | 8,5 | 6,0 |
| Р120-8 КГ116-4 III | 8 | 4 | 120 | 116 | 10,5 | 12,5 |
| Р140-9 КГ136-5 III | 9 | 5 | 140 | 136 | 10,4 | 14,5 |
| Р170-9 КГ166-5 III | 9 | 5 | 170 | 166 | 11,5 | 26,0 |
| Р220-10 КГ216-6 III | 10 | 6х5 | 220 | 216 | 14,0 | 31,0 |
| пластмассовый сердечник |  |  |  |  |  |  |
| Р80-12 П82-6х5 I | 12 | 6х5 | 80 | 82 | 6,6 | 1,9 |
| Р120-12 П122-6х5 I | 12 | 6х5 | 120 | 122 | 8,0 | 2,7 |
| Р150-12 П152-6х5 I | 12 | 6х5 | 150 | 152 | 9,0 | 3,3 |
| Р120-12 П122-6х5 II | 12 | 6х5 | 120 | 122 | 10,7 | 2,7 |
| Р150-12 П152-6х5 II | 12 | 6х5 | 150 | 152 | 12,5 | 3,3 |
| Р170-12 П172-6х5 II | 12 | 6х5 | 170 | 172 | 15,0 | 4,6 |
| Р190-12 П192-6х5 II | 12 | 6х5 | 190 | 192 | 18,0 | 5,5 |
| Р110-8 П106-4 IV | 8 | 4 | 110 | 106 | 9,5 | 1,3 |
| Р120-8 П116-4 IV | 8 | 4 | 120 | 116 | 10,5 | 1,5 |
| Р140-9 П136-5 IV | 9 | 5 | 140 | 136 | 10,4 | 3,0 |
| Р170-9 П166-5 IV | 9 | 5 | 170 | 166 | 11,5 | 3,5 |
| Р220-10 П216-6 IV | 9 | 5 | 220 | 216 | 14,0 | 6,5 |
| Р220-10 КШ216-6 V | 10,0 | 6,0 | 220 | 216 | 14,0 | 36,0 |

- Для крепления плит теплоизоляционных к стене в тяжёлой штукатурной системе утепления "Радекс" следует применять анкерные устройства, состоящие из пластмассовых распорных втулок с прижимной шайбой и металлических сердечников с прижимной шайбой (система с прямыми анкерами) или специальные наклонные металлические анкерные устройства (система с наклонными анкерами). Анкерные устройства системы с прямыми анкерами должны соответствовать требованиям [6]. Марки и основные технические показатели анкерных устройств тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс", выпускаемые в соответствии [6],  приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Основные технические показатели анкерных устройств тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс"

| Марка | Наружный диаметр, мм |  | Длина, мм |  | Масса 1000шт., кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | втулка | сердечник | втулка | сердечник | втулка | сердечник |
| Р110-8 КШ106-4 V | 8,0 | 4,0 | 110 | 106 | 9,5 | 11,0 |
| Р120-8 КШ116-4 V | 8,0 | 4,0 | 120 | 116 | 10,5 | 17,5 |
| Р140-9 КШ136-5 V | 9,0 | 5,0 | 140 | 136 | 10,4 | 19,5 |
| Р170-9 КШ166-5 V | 9,0 | 5,0 | 170 | 166 | 11,5 | 31,0 |

- Анкерные устройства должны соответствовать  климатическому исполнению УХЛ -3  по ГОСТ 15150. Металлические элементы прямых анкерных устройств должны иметь защитное покрытие в соответствии с [6], наклонные металлические анкерные устройства должны быть выполнены из нержавеющей стали.

- Выбор типа анкерного устройства и расстановку анкерных устройств следует выполнять в соответствии с требованиями П3-2000 к СНиП 3.03.01.

- При определении толщины утеплителя следует учитывать дополнительные потери тепла через анкерные устройства в соответствии с требованиями СНБ 2.04.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01.

## Металлические элементы

- Металлические элементы в лёгкой штукатурной системе утепления "Радекс" предназначены:

- для точной установки и фиксации первого ряда плит теплоизоляционных - рядовые и угловые цокольные планки;

- для отвода воды и предотвращения замокания утеплителя - оконные отливы, карнизные свесы;

- в качестве временных перемычек при монтаже плит теплоизоляционных над проёмами - рядовые цокольные планки;

- для защиты (усиления) углов - угловые накладки и т.д.

- Металлические элементы в тяжёлой штукатурной системе утепления "Радекс" предназначены:

- для точной установки и фиксации первого ряда плит теплоизоляционных - усиленные цокольные планки;

- для отвода воды и предотвращения замокания утеплителя - оконные отливы, карнизные свесы;

- Металлические элементы в вентилируемой системе утепления "Радекс" используются в качестве опорных столиков, соединительных элементов (шпилек) и несущих металлических профилей, а также для отвода воды и предотвращения замокания утеплителя - оконные отливы, карнизные свесы.

- Все металлические элементы должны подбираться (разрабатываться) в проектной документации и изготавливаться из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали или из стали с антикоррозионным покрытием, выполненным в соответствии со СНиП 2.03.11.

- Цокольные планки и угловые накладки следует изготавливать из перфорированных листов толщиной  от 0,5 до 1мм.  Цокольные планки должны иметь сечение близкое к швеллеру, высотой равной толщине утеплителя. В системах утепления "Радекс" следует преимущественно использовать цокольные планки с капельниками, также допускается использование цокольных планок без капельников. Угловые цокольные планки должны изготавливаться длиной не менее 2 м, и иметь V-образный вырез в центре для загибания по месту во время установки.

- Цокольные планки должны быть соединены друг с другом специальными накладками, компенсирующими температурные деформации, изготовленными из металлических сплавов устойчивых к коррозии.

- На стенах, имеющих неровности, при установке цокольных планок следует использовать коррозионно-стойкие металлические или пластмассовые подкладки различной толщины.

- Металлические элементы должны поставляться на объект комплектно, изготовление их в построечных условиях не допускается.

## Облицовка

- В качестве облицовки в конструкции вентилируемой системы утепления "Радекс" следует  использовать негорючие облицовочные плиты, соответствующие техническим показателям, приведенным в таблице 13, или другие специальные фасадные плиты.

Таблица 13 - Техническим показатели облицовочной плиты

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1260 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 14,0 |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 4,5 |
| Водопоглащение, % | 28 |

- Облицовку следует крепить к металлическому профилю саморезами. Наружную поверхность облицовки следует, как правило, покрывать защитно-отделочной штукатуркой или окрашивать красками. Стыки следует заделывать силиконовой мастикой.

# Оборудование, инструменты и приспособления

- При устройстве систем утепления "Радекс" следует применять машины, механизированный инструмент, различные приспособления и ручной инструмент, а также средства, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Наименование, назначение и количество (из расчёта на бригаду численностью 20 чел.) приведено:

- механизмов в таблице 14;

- приспособлений и ручных инструментов в таблице 15;

- средств, обеспечивающих безопасное выполнение работ в таблице 16;

Допускается использование  других механизмов, приспособлений и ручного инструмента, а также  средств, обеспечивающих безопасное выполнение работ, соответствующих по техническим характеристикам  приведенным.

- При устройстве систем утепления "Радекс" в качестве средств подмащивания следует использовать инвентарные трубчатые леса типа  ЛСПХ–2000 (АП “Строймаш”), “Форкон”, “Стройтехпрогресс” и другие, выпускаемые в Республике Беларусь или подвесные самоподъемные люльки типа ЛЭ-100-300 , соответствующие требованиям ГОСТ 24258.

8.4  При выполнении работ на лесах, настил должен быть уложен на каждом ярусе. Устройство и разборку лесов следует выполнять, руководствуясь указаниями ППР, ГОСТ 27321, ГОСТ 24258, СНиП III-4-80*, паспортов и соответствующих технологических карт. Подъем материалов на уровень выполнения работ следует выполнять инвентарными подъемными механизмами, которыми комплектуются строительные леса.

8.5 Длина рабочей площадки люльки должна быть не менее 4м. В труднодоступных участках фасада, допускается использование люлек с короткой (от 1 до 2м) рабочей площадкой (люльки типа ЛОС-100-120), а также автовышки типа ВС-18(22) -МС. В случае применения висячих люлек, к ним следует прикрепить экраны из пенопласта таким образом, чтобы не повредить уже выполненную теплоизоляцию.

8.6 Количество механизмов, приспособлений, ручных инструментов и средств, обеспечивающих безопасное выполнение работ,  рассчитывается для каждого конкретного случая в зависимости от выполняемого объема работ, сроков производства работ и людских ресурсов (средства противопожарной защиты – по нормам расчета, указанным в [1]).

Таблица 14 -  Машины и механизированный инструмент

| Наименование | Марка | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| Пескоструйный аппарат или Водяная пушка | АБ150Б и др. “Kerher” и др. | Очистка фасада |
| Агрегат штукатурный | Т-103 (Т-102, “МАШ” и др.) | Приготовление и нанесение составов |
| Компрессор | СО – 248 (СО – 7Б) и др. | Подача сжатого воздуха для нанесения составов |
| Электромиксер (дрель и специальные насадки) Насадка к миксеру 140 х 620мм | ИЭ – 1023А, и др. Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Приготовление составов |
| Электроперфоратор (различные насадки, набор сверл) Сверла твердосплавные | ИЭ-3123 и др. покупной D=8-12мм, L=110- 210мм, шт/100м2 | Сверление отверстий, установка крепежных элементов |
| Пистолет – краскораспылитель | СО – 72 (71) и др. | Нанесение тонкодисперсных составов |
| Циркулярная пила | Покупная | Резка жёстких плит теплоизоляционных, нарезка швов в тяжёлой штукатурной системе |

Таблица 15 - Ручные инструменты и приспособления

| Наименование | Марка | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| Угловая шлифовальная машинка | Покупная | Прорезка швов в жестких плитах теплоизоляционных |
| Молоток – кирка | ГОСТ 11042 | Подготовка поверхности |
| Кисть- макловица, основа-дерево, ручка - ПВХ (Кисть малярная) | Покупная, НП ООО “Радекс” и др. ГОСТ 10597 | Смачивание, обработка поверхности |
| Скребок металлический | СК-1 АП ”Строймаш” и др. | Очистка поверхности |
| Плоскогубцы (острогубцы-кусачки) | ГОСТ 17439 | Обрезка сетки, арматуры |
| Ножницы ручные | ГОСТ 7210 | Обрезка сетки, алюминиевого уголка |
| Щетка стальная Щетка медная | ГОСТ 10597, Покупная, НП ООО “Радекс” | Очистка поверхности |
| Щетка -сметка | Покупная | Обеспыливание плит теплоизоляционных |
| Лопата подборочная | ГОСТ 19596 | Уборка мусора |
| Брусок шлифовальный с нажимным приспособлением, 230х115мм | ГОСТ 2456 | Шлифовка поверхностей |
| Нож | Покупной | Резка плит теплоизоляционных |
| Пила-ножовка | ГОСТ 4156 | Резка плит утеплителя |
| Приспособление для шлифовки плит утеплителя | Собственного изготовления | Шлифовка стыков плит теплоизоляционных |
| Гладилка 130х180мм Гладилка нержавеющая 130х580мм Гладилка нержавеющая 130х280мм Гладилка стальная зубчатая, нержавеющая 130х480 (580, 680)мм, зуб 10х10мм, 4х4мм, 6х6мм, | Покупная, НП ООО “Радекс” и др. (ГОСТ 10403) | Нанесение штукатурного состава на поверхности Нанесение клеящего состава |
| Мастерок штукатурный, нержавеющий 160мм,180мм | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. (ГОСТ 9533) | Нанесение штукатурного состава |
| Мастерок для внешних углов нержавеющий 80х60х60мм, 110х75х75мм | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Разделка внешних углов |
| Мастерок для внутренних углов нержавеющий 80х60х60мм, 110х75х75мм | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Разделка внутренних углов |
| Мастерок для углов двухсторонний, нержавеющий | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Разделка углов |
| Терка пластмассовая (текстолитовая) 130х280мм, толщина 3мм; Терка пластмассовая 130х280мм Терка войлочная | Покупная, НП ООО “Радекс” и др. | Заглаживание поверхности |
| Полутерок пенопластовый | Покупная, НП ООО “Радекс” и др. | Заглаживание поверхностей |
| Валик мольтопрен мелкий, паролоновый , диаметр 78мм, длина 250мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Нанесение тонкодисперсных составов |
| Валик Вестан диаметр 84мм, 88мм, длина 240мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Нанесение тонкодисперсных составов |
| Валик мольтопрен, мелкий, структурный, паролоновый , диаметр 78мм, длина 250мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс и др. | То же |
| Валик мольтопрен, шероховатый, структурный, паролоновый , диаметр 78мм, длина 250мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс и др. | Нанесение шероховатой фактуры на покрытие |
| Валик мольтопрен, горошек, структурный, паролоновый , диаметр 78мм, длина 250мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс и др. | Нанесение фактуры “под шубу” |
| Рельефный валик, диаметр 64мм, длина 180мм с телескопической алюминиевой ручкой длиной от 1 до 3 м | Покупной, НП ООО “Радекс и др. | Нанесение фактуры на покрытие |
| Пистолет выдавливающий скелетный | Покупной, НП ООО “Радекс” и др. | Герметизация стыков силиконом |
| Рейка – правило 2 м | ГОСТ 2582 | Выравнивание поверхностей |
| Нивелир в комплекте с геодезическим инвентарем | Н-10 ГОСТ 10528 | Определение высотных отметок |
| Уровень алюминиевый длиной 2000мм | Покупной, НП ООО “Радекс" и др. | Создание горизонтальных и вертикальных поверхностей |
| Рулетка стальная с фиксатором | ГОСТ 7502 | Измерение линейных величин |
| Отвес стальной строительный | СТБ 1111 | Провешивание вертикальных плоскостей |
| Угольник специальный | Покупной | Разметка углов |
| Лента геодезическая, длина 50м | Покупная, НП ООО “Радекс и др | Проверка плоскостей при устройстве маяков |
| Шнур разметочный длина 50 м | Покупной | Проверка плоскостей при устройстве маяков |
| Ведро жестяное | ГОСТ 20558-82 | Подноска воды, смесей |
| Ящик для инструментов | Покупной | Складирование инструментов |
| Ящик для составов пластмассовый | ГОСТ 27324 | Приготовление и временное хранение составов |
| Лента ПВХ для наружных работ рифленая шириной 38мм, 50мм, длина 50м | Покупная, НП ООО “Радекс” и др. | Приклеивание полиэтиленовой пленки при защите проемов, разделение фасада на захватки |
| Пленка полиэтиленовая, м2 | Покупная | Защита проемов от брызг |
| Тент, м2 | Покупной | Защита фасада от атмосферных осадков |

Таблица 16 - Средства защиты

| Наименование | Марка | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |
| Респиратор | ГОСТ 12.4.004 | Защита органов дыхания |
| Рукавицы специальные, перчатки | ГОСТ 20010 | Защита рук |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.013 | Защита глаз от брызг |
| Каска строительная | ГОСТ 12.4.087 | Защита головы |
| Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089 | Обеспечение безопасности при работе на высоте |
| Костюм | ГОСТ 12.4.016 | Защита тела |
| Огнетушитель | ГОСТ 28130 | Защита от пожара |

# Технология выполнения работ

## Общие требования

- Устройство лёгкой и тяжёлой штукатурных систем утепления "Радекс" следует выполнять при температуре воздуха, в пределах от плюс 5 до плюс 25 С. При использовании противоморозных добавок допускается производить работы по наклейке плит утеплителя и устройству армированного слоя лёгкой штукатурной системы утепления при температуре воздуха до минус 10С. В этом случае проект производства работ (далее ППР) должен быть согласован с производителем смесей - НП ООО "Радекс". Устройство вентилируемой системы утепления "Радекс" следует выполнять при температуре воздуха, в пределах от минус 15 до плюс 25 С.

- При выполнении строительно-монтажных работ, транспортировании, применении и хранении горючих материалов, использовании строительных лесов, следует руководствоваться [1], [2], [3], [4], а также другими документами системы противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь.

- ППР следует разрабатывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01 и П3-2000 к СНиП 3.03.01. ППР, предусматривающий устройство систем утепления "Радекс" без прекращения эксплуатации здания, должен быть согласован с лицами, ответственными за эксплуатацию здания. В этом случае в ППР должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение организационного собрания, на котором жильцы будут ознакомлены с намечаемыми работами и сроками их выполнения;

- организация выполнения работ методом “с колес”, позволяющая исключить устройство приобъектного склада (предусматривается только резервная площадка для складирования материалов с расчетным запасом материалов на одни сутки);

- обеспечение безопасного прохода к зданию, безопасного входа и выхода из здания, путем устройства над входом в подъезд деревянного ограждаемого козырька;

- исключение проникновения жильцов в места проведения строительных работ, путем выполнения инвентарного ограждения опасных зон;

- обеспечение для жильцов и рабочих раздельных путей эвакуации;

- обеспечение защиты оконных проемов при проведении работ;

- исключение попадания материалов на проходы и проезды;

- обеспечение бесперебойного функционирования водо- и энергоснабжения здания, а также объектов благоустройства;

- обеспечение восстановления и ремонта используемых площадей и объектов после полного окончания работ.

- При утеплении цоколя ниже уровня отмостки ППР должен быть согласован с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации. Следует разработать мероприятия по технике безопасности при выполнении работ в местах расположения подземных коммуникаций. Подземные коммуникации должны быть обозначены на местности соответствующими знаками или надписями. Работы в таких местах следует выполнять под непосредственным руководством мастера или прораба в присутствии представителя инженерно-технических служб, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением специалистов электро- или газового хозяйства. Перед устройством утепления следует вскрыть отмостку, выполнить выемку грунта и очистить поверхность цоколя. При наличии грунтовых вод следует организовать водоотвод или водопонижение. На выполнение работ по устройству водопонижения должен быть разработан ППР. Разборку отмостки и выемку грунта следует, как правило, производить с использованием средств механизации. Грунт необходимо складировать во временный отвал. При разработке грунта ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые механические воздействия  на конструкцию здания. В непосредственной близости от конструкции разработку грунта следует выполнять вручную. Перед устройством системы утепления следует проверить состояние утепляемой поверхности и, при необходимости, очищенную поверхность следует выровнять цементным раствором. Обратную засыпку необходимо устраивать мелкой фракцией грунта с послойным уплотнением (толщина слоя не более 20см). ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование для обратной засыпки строительного мусора.

Для защиты гидроизоляции цоколя от механических повреждений при обратной засыпке грунта необходимо предусмотреть установку плоских асбоцементных листов.

После завершения работ должны быть восстановлены отмостка и зелёные насаждения.

- Утверждённый ППР должен быть передан производителю работ за один месяц до начала выполнения работ. При работе с лесов и люлек на их установку и перестановку должен быть разработан проект производства работ.

- До начала работ по устройству системы "Радекс" следует:

- закончить все строительно-монтажные работы по обеспечению фронта работ;

- укомплектовать бригады рабочими требуемых специальностей;

- подготовить строительную площадку в соответствии с решениями ППР, очистить строительную площадку от мусора и остатков строительных материалов, организовать освещение рабочих мест;

- выгородить опасные зоны производства работ в соответствии со СНиП III-4-80*;

- завезти на объект и подготовить к эксплуатации механизмы, приспособления, инструменты, инвентарь;

- доставить в требуемом количестве необходимые строительные материалы и организовать их складирование;

- установить средства подмащивания в соответствии с ППР;

- подготовить экраны для защиты проемов, защитные тенты и навесы безопасности, произвести инструктаж и ознакомить рабочих со способами и приемами безопасного ведения работ;

- проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, устранить изломы и перегибы.

- В зависимости от общего направления движения работ фасады здания следует разбить на вертикальные (при работе с люлек) или горизонтальные (при работе с лесов) захватки. При устройстве теплоизоляционного слоя захватки следует разбивать с учётом требований 9.2.31.   При устройстве декоративно-защитного слоя захватки следует разбивать в соответствии с архитектурным решением фасада с учётом требований 9.2.69. Все процессы на захватке следует производить в последовательности, указанной в 9.2.1 с соблюдением необходимых технологических перерывов (9.2.2) отдельными звеньями бригады.

- В процессе выполнения работ и при перерывах в работе следует защищать утепляемые участки от увлажнения атмосферными осадками. Работы следует выполнять с предохранением декоративно-защитного слоя от прямого воздействия солнечных лучей.

- Не следует производить работы при скорости ветра более 10 м/с или дожде. При необходимости выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях следует обеспечить рабочие места защитным тентом с выполнением мероприятий по созданию требуемого температурного режима.

## Лёгкая штукатурная система утепления

- Работы по устройству лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" следует производить в соответствии с П3-2000 и [9]. Работы должны содержать следующие операции:

- подготовка фасадов;

- подготовка основания;

- приготовление составов и композиций;

- установка цокольных планок и костылей оконных отливов;

- грунтование подготовленного основания;

- приклеивание плит теплоизоляционных;

- установка анкерных устройств;

- приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков для защиты углов и откосов;

- устройство армированного слоя;

- установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;

- грунтование поверхности (при необходимости);

- устройство декоративно-защитного слоя;

- установка иных (ранее демонтированных и водоотводящих) элементов фасада.

- При выполнении работ следует строго соблюдать следующие технологические перерывы:

- не менее 7 суток после подготовки основания с использованием штукатурных составов;

- от 0,5 до 1 часа (до полного высыхания грунтовки) после грунтования поверхности до начала приклеивания плит теплоизоляционных;

- не менее 48 часов после наклейки плит теплоизоляционных до установки анкерных устройств;

- не менее 5 часов в летнее время и 24 часов в зимнее время - после устройства армированного слоя до его выравнивания;

- не менее 48 часов после выравнивания армированного слоя до устройства декоративно-защитного слоя;

- не менее 24 часов после нанесения цветной грунтовки.

- Клей "Полимикс-КС” СТБ 1072, защитно-отделочную штукатурку серую(белую) Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 и защитно-отделочную штукатурку цветную(бесцветную) Н ПМ 1 СС  0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, следует, как правило, наносить механизированным способом - набрызгом под давлением. Для механизации нанесения следует применять установки типа Т-102, Т-103, “МАШ” и др. с аналогичными характеристиками и пистолет–краскораспылитель типа СО-72.  Прочие составы следует наносить вручную.

- При механизированном нанесении составов работа в бригаде должна быть организована таким образом, чтобы была обеспечена производительность применяемого механизма.

#### Подготовка фасадов

- При подготовке фасадов здания следует демонтировать водосточные трубы, вывески, металлические  защитные элементы оконных проемов, парапетов, горизонтальных уступов стен и прочие элементы, которые мешают выполнению работ. Анкера, которыми крепились элементы, следует срезать с максимальным удалением от плоскости стены, чтобы сохранить возможность их дальнейшего наращивания по длине и последующего крепления ранее демонтированных элементов.

- В случаях отсутствия возможности демонтажа расположенных на стенах здания элементов оборудования и коммуникаций в конструкции утепления необходимо выполнять местные разрывы согласно узлам и деталям разработанной проектной документации.

#### Подготовка основания

- До начала работ по устройству теплоизоляции необходимо произвести провешивание стен или геодезическую съёмку с составлением акта приемки поверхности (подосновы). В случае необходимости следует выполнить выравнивание и ремонт стен. Ремонт поверхностей фасадов зданий и сооружений следует выполнять в соответствии с [7] и [8].

- Предварительно поверхность стены должна быть очищена от загрязнений, пыли, жировых пятен, солевого налета и других разделяющих веществ, препятствующих адгезии клеящих составов. Очистку поверхности стен следует выполнять стальными щетками, шпателями или струйным методом.

- При несовместимости  старых покрытий основания (эмалевые, лаковые, пластиковые) с клеящим составом, или в том случае, когда химический состав старых красок неизвестен, необходимо полностью удалить окрасочное покрытие. Отслаивающиеся, неплотно связанные с поверхностью стены и имеющие трещины старые окрасочные покрытия и штукатурки на основе синтетических смол следует удалить.

- Поверхность стены следует проверить на соответствие требованиям раздела 10 и, в случае необходимости, выровнять поверхность стены до требуемых параметров. Выравнивание поверхности следует выполнять штукатурным составом "Полимикс-ШС" СТБ 1072. Если на поверхности стены имеются каналы или ниши шириной менее 100мм, то их допускается заделывать утеплителем. Методы заделки каналов и ниш большей ширины должны быть определены в проектной документации.

- Для оштукатуренных стен следует определить степень сцепления старой штукатурки со стеной путем простукивания. Приглушенный звук свидетельствует о нарушении связи между штукатуркой и стеной. Участки штукатурки, не связанные со стеной, а также имеющие сквозные трещины следует удалить. На очищенные от старой штукатурки участки следует нанести штукатурный состав "Полимикс-ШС" СТБ 1072.

- Для неоштукатуренных каменных стен (из кирпича, ячеистого бетона и керамических пустотелых камней) неровности и выемки более 10мм необходимо выровнять штукатурным составом  "Полимикс-ШС" СТБ 1072.

- Для поверхностей, облицованных глазурованной плиткой, необходимо на основании решения проектной организации равномерно по всей площади фасадов удалить от 40 до 60% облицовки. Удаление плитки следует выполнять вертикальными полосами. Для выравнивания поверхности основания участки стен, очищенные от старой плитки, оштукатурить составом  "Полимикс-ШС" СТБ 1072.

- Для бетонных и панельных стен без отделки при несовпадении плоскостей панелей и наличии неровностей более 10мм необходимо на предварительно очищенную от пыли и грязи струей сжатого воздуха или воды поверхность нанести состав "Полимикс-ШС" СТБ 1072. Перепады плоскости стен более 10мм (после устранения вышеуказанных недостатков) следует выравнивать наклейкой слоя утеплителя переменной толщины.

- Бетонные и панельные стены с отделкой декоративной крошкой или декоративной штукатуркой с вкраплениями мелких камней следует очистить от непрочно связанных со стеной включениями струей сжатого воздуха или воды. В данном случае основание не следует грунтовать, но при приклеивании плит утеплителя к основанию необходимо увеличить расход клея "Полимикс-КС" СТБ 1072  на 30%, что следует учесть в проектной документации.

- Подготовленное основание необходимо сдать заказчику с составлением акта на скрытые работы.

- Подготовленное основание перед приклеиванием плит теплоизоляционных должно быть обработано грунтовкой В/Н П1 Д "Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263 или В/Н П1 СС "Полимикс-грунт" СТБ 1263 в пределах захватки.

- Все мероприятия по подготовке фасадов здания и основания должны быть указаны в проектной документации.

#### Подготовка составов и композиций к применению

- Подготовку составов и композиций к применению следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже плюс 50С механизированным способом на строительной площадке с использованием установок для приготовления и нанесения составов типа Т-103, МАШ, растворосмесителей. Использование миксеров допускается только при отсутствии или неисправности установок. Приготовление составов и композиций следует начинать приблизительно за 30 минут до начала выполнения работы.  Склад сухих смесей, по возможности, следует располагать вблизи  установки для приготовления составов и композиций. В местах  приготовления составов и композиций необходимо оборудовать место для временного размещения сухих смесей с защитой от атмосферных осадков (тенты, пленка).

- Приготовление составов и композиций миксером должно производится следующим образом: сухую смесь засыпают в воду при непрерывном перемешивании и в течение 2–3 минут перемешивают, затем выдерживают 10–15 минут и повторно перемешивают перед применением. Грунтовка В/Н П1 СС "Полимикс-грунт" СТБ 1263 подготавливается к применению без выдерживания и повторного перемешивания.

- Требуемое соотношение сухой смеси и воды в составах и композициях, а также время, в течение которого приготовленные составы и композиции должны быть использованы, приведены в таблице 17.

- Грунтовка В/Н П1 Д ”Полимикс-грунт укрепляющий” СТБ 1263 поставляется на объект в готовом к применению виде, в пластмассовой или стальной таре (ведрах, флягах, барабанах, бочках).

Таблица 17- Требуемое соотношение сухой смеси и воды в составах и композициях, время использования приготовленных составов и композиций

| Наименование состава (крупность зерна) | Вода, г на 1000г сухой смеси | Время использования готовой смеси (не более), ч |
| --- | --- | --- |
| Штукатурный состав "Полимикс-ШС" СТБ 1072 | от 160 до 170 | 3 |
| Клей "Полимикс-КС" СТБ 1072 | от 170 до 180 | 3 |
| Защитно-отделочная штукатурка серая(белая) Н ПМ 1 СС 0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 | от 160 до 170 | 3 |
| Шпатлевка серая (белая) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий" СТБ 1263 | от 170 до 180 | 3 |
| Защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 0,1"Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263 | от 500 до 600 | 3 |
| Защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС 0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263 | от 200 до 250 | 3 |
| Защитно-отделочная штукатурка цветная (бесцветная) Н ПМ 1 СС 1,25(2,0; 2,5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263 | от 180 до 200 | 3 |
| Грунтовка В/Н П1 СС "Полимикс-грунт" СТБ 1263 | 9000 | 3 |
| Грунтовка В/Н ПМ 1СС "Полимикс-грунт цветной" СТБ 1263 | от 360 до 380 | 3 |
| Гидроизоляционные состав "Полимикс-ГС" СТБ 1072 | 200 | 1 |
| Гидроизоляционные состав "Полимикс-ГС эластичный" | 200 | 1 |

#### Монтаж цокольных планок

- Перед установкой цокольных планок необходимо выполнить разметку мест их установки. Разметку следует выполнять  с использованием оптических приборов.  Цокольные планки следует монтировать, последовательно в линию по всей длине стены. Отклонение установленных  цокольных планок от проектного положения не допускается. В случае устройства утепления до уровня отмостки цокольные планки следует монтировать как указано в 6.7.4.

- При устройстве лёгкой штукатурной системы "Радекс" следует использовать  рядовые и угловые цокольные планки, с капельниками или без них. Рядовые цокольные планки устанавливаются на прямолинейных участках стен, угловые - на углах зданий.

- При необходимости дополнительного армирования вторым слоем стеклосетки, работы по устройству опорной части конструкции выполняются следующим образом:

  - при использовании цокольных планок с капельниками стеклосетка, предназначенная для дополнительного армирования, должна приклеиваться клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072 к подготовленной и огрунтованной  стене  после установки цокольной планки. Начало полотнища стеклосетки, смотанной в рулон, при приклеивании следует располагать на 150мм выше проектной отметки цокольной планки. Затем стеклосетку следует завести на цокольную планку под опорную часть устанавливаемых впоследствии плит теплоизоляционных;

  - при использовании цокольных планок без капельников под планки следует предварительно завести  стеклосетку, предназначенную для дополнительного армирования. В этом случае начало полотнища стеклосетки, смотанной в рулон, следует приклеить к подготовленной и огрунтованной  стене клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072. Приклеивание должно быть выполнено на участке с отметки, расположенной от 100 до 150мм выше проектной отметки установки цокольной планки до проектной отметки низа цокольной планки. Затем следует установить цокольную планку;

  - в конструкции без цокольных планок начало полотнища стеклосетки, смотанной в рулон, следует приклеить к подготовленной и огрунтованной стене клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072. Приклеивание должно быть выполнено на участке с  отметки, расположенной от 100 до 150мм выше проектной отметки низа теплоизоляционного слоя до проектной отметки низа теплоизоляционного слоя. После закрепления плит анкерными устройствами, следует приклеить защитный уголок, а затем выполнить армированный слой с двумя слоями стеклосетки, втапливая их в клей "Полимикс-КС" СТБ 1072 последовательно.

- При выполнении опорной части конструкции без дополнительного армирования вторым слоем стеклосетки при наличии цокольных планок дополнительный слой стеклосетки не используется, а при отсутствии цокольных планок дополнительный слой стеклосетки должен быть приклеен к стене, как указано в 9.2.25 и выпущен на поверхность плит теплоизоляционных не менее чем на 200мм. В этом случае также предварительно должен быть приклеен защитный уголок.

- Крепление цокольных планок к стене следует выполнять винтовыми анкерными устройствами или винтовыми дюбелями - по 3 дюбеля на 1 м длины цокольной планки. Глубина заделки анкерных устройств и дюбелей должна соответствовать требованиям проектной документации.

- Цокольные планки должны плотно прилегать к поверхности стены, в случае необходимости, следует устанавливать между поверхностью стены и цокольной планкой специальные пластмассовые или металлические подкладки.

- Соединение цокольных планок по длине следует выполнять специальными соединительными накладками, обеспечивающими свободное линейное расширение цокольных планок.

#### Приклеивание плит теплоизоляционных

- Плиты теплоизоляционные (далее плиты) следует приклеивать к подготовленному и огрунтованному основанию клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072. Приклеивание плит следует выполнять по маякам. Маяки должны быть изготовлены из того же материала, что и плиты и приклеены клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072.

- Площадь поверхности приклеенных и незащищенных армированным слоем плит должна быть не более 100м2.

- В зависимости от состояния подготовленного основания, плиты следует приклеивать одним из двух методов:

1) метод зубчатого основания (сплошной) применяется в случаях, когда поверхность основания не имеет неровностей, а также для приклеивания плит из ламинированного волокна. При применении данного метода клей следует наносить полосами, распределяя его по всей поверхности плиты и разравнивая  зубчатым шпателем. Толщина нанесённого клея должна быть–около 3мм;

2) бортово-точечный (маячковый) метод применяется в случаях, когда поверхность стены имеет допустимые неровности. При использовании данного метода клей следует наносить по периметру плиты полосой без разрывов. Ширина полосы должна быть приблизительно равна 100мм, а толщина - около 3мм. В центральной части поверхности плиты клей следует наносить отдельными маячками диаметром около 100мм и толщиной около 3мм из расчета от 8 до 10 маячков  на плиту размером 600х1200мм.

- Излишки клея на расстоянии от 10 до 20мм от краев плиты следует удалить во избежание попадания его на стыки плит при приклеивании.

- Плиты следует приклеивать с перевязкой не менее 100мм. Стыки плит не следует располагать на непрерывных трещинах или швах (панельное, каркасное здание). Не допускается размещение стыков плит на углах проемов.

- При приклеивании плиты следует располагать длинной стороной по горизонтали. Для проверки правильности примыкания приклеиваемой плиты к соседним (уже приклеенным) плитам, перед приклеиванием следует производить примерку плиты насухо. В случае необходимости, следует выполнить пригонку плит друг к другу,  подрезав их ножом, пилой-ножовкой, или сточив грани деревянным бруском, обернутым в наждачную бумагу.

- Приклеивание плиты следует выполнять следующим образом: плиту расположить  в нескольких сантиметрах от стены и от края предыдущей (приклеенной) плиты, затем равномерно прижать штукатурной деревянной теркой (длиной не менее 700мм) с одновременным сдвигом до проектного положения. При этом следует добиваться совпадения наружных плоскостей приклеиваемой плиты и соседних (приклеенных) плит. Попадание клея в швы между плитами не допускается. Выдавленный во время приклеивания плиты клей, попавший на её торцевые грани, следует удалить.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выравнивание стыков плит клеем и смещение уже наклеенных плит. Открытые швы следует заделать кусочками-клиньями из материала утеплителя на всю глубину.

- В случае неудовлетворительного приклеивания плиту следует оторвать от стены, удалить клей с плиты и с поверхности стены, а затем повторить процесс приклеивания.

- Плиты первого ряда должны плотно примыкать к лицевой окантовке цокольной планки. Зазор между поверхностью плиты и лицевой окантовкой цокольной планки не допускается.

- Ровность поверхности приклеенных плит следует проверять правилом длиной 2м. Незначительные несовпадения стыков соседних плит и неровности должны быть выровнены специальными шлифовальными терками длиной от 400 до 500мм. Падающую при выравнивании плит шлифовальную стружку и пыль следует тщательно удалить щеткой.

- Для теплоизоляции оконных и дверных откосов следует применять специальные откосные плиты толщиной не менее 20мм. При тепловой защите проёмов, плиты следует приклеивать с напуском на проём. Величина напуска должна быть не менее толщины откосной плиты. После высыхания клея на оконный или дверной блок в месте примыкания откосной плиты следует нанести герметик для швов и сразу, точно по месту вклеить откосную плиту. Затем выступающие плиты следует обрезать заподлицо с откосной плитой.

- При приклеивании плит над проёмами для предотвращения смещения или падения приклеиваемой плиты следует использовать временную опору (кусок цокольной планки примерно на 60мм длиннее ширины проёма). Временную опору следует вдавить в уже приклеенные по краям проёма плиты. После высыхания клея временную опору необходимо удалить. Опора может быть использована на другом проёме.

- На углах зданий должна быть обеспечена перевязка рядов плит. Для этого одна плита приклеивается  на угол с напуском не менее толщины плиты, а другая пристыковывается к ней. Затем выступающую часть плиты, приклеенной с напуском, следует ровно обрезать.

- В местах примыканий плит к выступающим конструкциям (балконные плиты, козырьки и т.п.), а также в местах примыканий плит к вышеустановленным цокольным планкам, следует  оставлять открытый стык шириной до 5мм, который должен заполняться силиконом.

#### Установка анкерных устройств

- Для крепления плит теплоизоляционных следует использовать анкерные устройства с пластмассовой втулкой и металлическим или пластмассовым сердечником. Анкерные устройства следует устанавливать в соответствии с проектной документацией, где должны быть приведены их марки, схемы установки, глубина и диаметр отверстий. При приемочном контроле анкерных устройств следует проверить соответствие значений усилия вырыва дюбеля из материала стены требованиям проектной документации.

- Для установки анкерного устройства следует просверлить отверстие электродрелью или электроперфоратором. Способы сверления отверстий для установки анкерных устройств зависят от материала стены.  Если стена выполнена из лёгких и ячеистых бетонов, газосиликата, или эффективного кирпича использовать электроперфораторы и применять ударный метод установки  анкерных устройств  ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При необходимости, для крепления анкерных устройств в стенах из пустотелого кирпича следует армировать отверстия закачкой армирующей массы с низким коэффициентом расширения  шприц-насосом.

- Диаметр просверленного отверстия должен соответствовать наружному диаметру втулки анкерного устройства. Глубина отверстия должна быть больше требуемой глубины заделки на 15(20)мм.

- В просверленное отверстие следует установить втулку анкерного устройства. При этом шайба должна быть плотно прижата к плите. Затем следует установить сердечник, забить его молотком, оставив  примерно от 15 до 20 мм сердечника не утопленным во втулку. Затем молотком следует дослать сердечник до проектного положения или   довернуть гайковертом, в случае применения  дюбелей с ввинчивающимися фиксаторами.

Приклеенные плиты утеплителя, закрепленные анкерными устройствами, необходимо сдать заказчику с составлением акта на скрытые работы.

#### Устройство каналов в теплоизоляционном слое

- В теплоизоляционном слое допускается устройство каналов для прокладки или доступа к существующим инженерным коммуникациям.

- Способ прокладки коммуникаций должен быть указан в проекте. Металлические элементы коммуникаций, располагаемые в теплоизоляционном слое должны быть защищены от коррозии.

- Окрашенным шнуром на поверхности плит следует нанести разметку  контуров канала. В соответствии с разметкой утеплитель следует вырезать ножом (или угловой шлифовальной машинкой), придав каналу необходимый профиль. Для более точной вырезки следует применять направляющие (ровные бруски), прикладывая их к нанесённой разметке.

#### Установка накладок из стеклосетки

- Накладки из стеклосетки следует приклеивать клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072 до устройства армированного слоя.

- До установки металлических уголков на углах проёмов, следует установить диагональные накладки и накладки для внутренних углов из стеклосетки. Диагональные накладки размером не менее 300х200мм, следует приклеивать под углом 45 к перемычке и откосу, таким образом, чтобы середина длинной стороны примыкала к углу проема. Накладки для внутренних углов следует приклеивать на углах, образованных пересечением откоса и перемычки, откоса и подоконника. Длина накладки для внутренних углов должна быть не менее  300мм, ширина должна быть равной ширине откоса.

- Откосы оконных и дверных проемов следует армировать дополнительным слоем стеклосетки на всю ширину откоса. Один край дополнительного слоя стеклосетки предварительно должен быть приклеен под откосные плиты утеплителя, другой край следует заделать в армированный слой при его устройстве.

- Вертикальные границы теплоизоляции следует дополнительно армировать полосой стеклосетки ширина, которой определяется в проектной документации. Один край стеклосетки должен быть приклеен  к стене до устройства теплоизоляционного слоя, другой край следует заделать в армированный слой при его устройстве.

#### Установка металлических уголков

- Металлические уголки должны быть установлены до начала устройства армированного слоя. Металлические уголки следует приклеивать клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072, который должен быть нанесён на внутреннюю поверхность уголка слоем толщиной 3мм по всей поверхности. Затем уголок следует установить в проектное положение. При приклеивании уголков необходимо следить за тем, чтобы уголок плотно прилегал к утеплителю по всей длине. Уголки следует соединять встык, с зазором шириной около 3мм. При стыковке на углах проёмов, уголки следует подрезать по месту.

- Допускается замена металлических уголков на два дополнительных слоя стеклосетки, устанавливаемых с выпуском не менее 100мм на каждую из сторон угла.

#### Устройство армированного слоя

- Для устройства армированного слоя следует использовать клей "Полимикс-КС" СТБ 1072 и армирующий материал - стеклосетку ССШ 160, соответствующую требованиям раздела 7.4.

- Устройство армированного слоя следует выполнять по ровной и обеспыленной поверхности с использованием инструментов, изготовленных из инертных материалов (нержавеющая сталь, пластмасса). Стеклосетку следует укладывать внутренней стороной рулона к стене, чтобы не допустить загибов ткани на краях полотнища. Перехлёст полотнищ стеклосетки должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. При перехлёсте полотнищ на углах зданий, стеклосетку следует заворачивать на плоскость соседней стены не менее чем на 100 мм  (без учета толщины утеплителя).  На откосах оконных и дверных проемов стеклосетку следует заводить с плоскости стены на всю ширину откоса.

- Работы по устройству армированного слоя следует вести "сверху - вниз", начиная от верха стены, участками, ширина которых равна ширине стеклосетки, в следующей последовательности:

- в верхней части стены гвоздями, шпильками или кусками проволоки следует временно прикрепить к плитам начало полотнища стеклосетки, смотанной в рулон;

- на поверхность плит на участке высотой около 1м зубчатым шпателем из нержавеющей стали (с высотой зуба - 6мм) следует равномерно нанести слой клея;

- раскручивая рулон, стеклосетку следует постепенно утопить в клей тёркой, изготовленной из нержавеющей стали. При этом стеклосетка должна быть равномерно растянута: наличие пузырей, морщин и складок НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Сначала следует утопить в клей верх полотнища, затем  "сверху вниз" следует утопить в клей середину полотнища (образуя букву “Т”),  затем следует  утопить в клей обе стороны полотнища от середины к краям. Стеклосетка должна быть полностью утоплена в клей, фактура стеклосетки не должна просматриваться. Для обеспечения перехлеста со следующей полосой   стеклосетки с края утопленного в клей полотнища на ширине не менее 100мм следует удалить клей;

- Постепенно раскручивая рулон стеклосетки, работы следует продолжать в  указанной последовательности, в направлении "сверху вниз" на каждом ярусе лесов. При этом на каждом ярусе лесов должно находится не менее трёх рабочих. После  укладки стеклосетки по всей высоте яруса двое рабочих должны перейти на ниже расположенный ярус лесов, а один рабочий должен остаться для окончания работ по устройству армированного слоя на данном ярусе.

- На участках возможного механического воздействия на систему утепления в процессе эксплуатации, где по проекту устраивается армированный слой с двумя слоями стеклосетки, работы по укладке обоих слоев следует производить в одно время, при этом втапливание в клей каждого слоя производить последовательно. Особенности устройства опорных участков при устройстве двойного армирования для защиты от механических воздействий для различных конструктивных вариантов  при устройстве утепления  приведены в 9.2.25 и 9.2.26.

- Перед нанесением декоративно-защитного слоя поверхность армированного слоя должна быть выровнена в соответствии с требованиями раздела 10. В зависимости от конструктивного решения выравнивание поверхности армированного слоя следует выполнять клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072, защитно-отделочной штукатуркой серой (белой) Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 или шпатлевкой серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий". Толщина армированного слоя после выравнивания не должна превышать величины, указанной в проектной документации. Нанесение указанных материалов может быть выполнено механизированным способом или вручную. Работы удобнее выполнять в направлении ”снизу вверх”. При использовании клея "Полимикс-КС" СТБ 1072 выравнивание следует выполнять теркой или полутерком из инертного материала, при  использовании защитно-отделочной штукатурки серой (белой) Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263  выравнивание следует выполнять полутёрком, правилом.

Нанесение вручную шпатлевки серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс-РШ выравнивающий"  следует выполнять теркой , полутерком, шпателем  или фактурным  валиком.

В случае последующего нанесения защитно-отделочной штукатурки цветной Н ПМ 1 СС 0,1   "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263, поверхность армированного слоя, выровненного  защитно-отделочной штукатуркой серой(белой)Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 следует затереть терками.

- Выравнивание оконных и дверных откосов следует выполнять по ходу нанесения  выравнивающего состава.

- Армированный слой с установленными металлическими уголками и накладками из стеклосетки необходимо сдать заказчику с составлением акта на скрытые работы.

#### Установка водоотводящих элементов

- Подоконные отливы, металлические карнизы и другие водоотводящие элементы следует устанавливать до устройства декоративно-защитного слоя в соответствии с проектной документацией. Крепление подоконных отливов следует осуществлять непосредственно к стене или через металлические костыли, прикрепленные к стенам. Крепление других водоотводящих элементов должно быть определено в проектной документации в зависимости от конструкции. Защитный элемент парапета, изготовленный из оцинкованной стали,  должен выступать за лицевую поверхность декоративно-защитного слоя не менее чем на 80мм. Подоконные отливы и другие водоотводящие элементы должны выступать за лицевую поверхность декоративно-защитного слоя не менее чем на 50мм.

#### Устройство декоративно-защитного слоя

- Для устройства декоративно-защитного слоя следует использовать полимерминеральные композиции:

  - защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 0,1 "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263,

  - защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС  0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура -"шуба",

  - защитно-отделочная штукатурка цветная(бесцветная) Н ПМ 1 СС  1,25 (2,0; 2,5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура - "шуба" или "рустик".

Допускается также использовать атмосферостойкие фасадные краски, соответствующие требованиям раздела  7.8.  Нанесение красок следует производить с соблюдением требований СНиП 3.04.01 и соответствующих инструкций производителя.

Марка материала декоративно-защитного слоя, цвет и методы производства работ должны быть указаны в проектной документации. Для отделки одного здания следует использовать материалы из одной партии.

Для устройства декоративно-защитного слоя предпочтительно применять составы и технологию шероховатого покрова (фактурная отделка). Такой способ отделки позволяет скрыть незначительные изъяны нанесения предыдущих слоев системы и улучшить внешний вид утепления.

- Устройство декоративно-защитного слоя следует выполнять не ранее чем через двое суток и не позднее чем через 7 суток после устройства армированного слоя. Если работы не удалось осуществить в указанный интервал времени, поверхность армированного слоя следует огрунтовать грунтовкой В/Н П1 Д "Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263. Приступать к устройству декоративно-защитного слоя следует после высыхания грунтовки.

- При устройстве декоративно-защитного слоя фасад следует разбить на захватки таким образом, чтобы на сплошных участках избежать стыков, образующихся при перерывах в работе. Захватки необходимо разбивать по вертикали и горизонтали. При наличии пилястр, выступов, поясков и т.п. границы захваток следует выбирать так, чтобы они совпали с этими архитектурными деталями фасада здания. В случае гладкого фасада большой площади границы захваток следует устраивать под оконными откосами и в местах, согласованных с авторами проекта. При разбивке фасада на захватки следует использовать малярную ленту.

- В пределах захватки работы следует вести непрерывно. Допускается соединять лишь "мокрые" фрагменты декоративно-защитного слоя.

- Защитно-отделочную штукатурку цветную Н ПМ 1 СС  1,25(2,0; 2,5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263 (фактура -"рустик") следует наносить на поверхность, обработанную грунтовкой В/Н П 1 Д "Полимикс-грунт цветной" СТБ 1263. Работы следует выполнять вручную тёркой, изготовленной из нержавеющей стали. Толщина слоя должна соответствовать размеру самых больших зерен наполнителя. Когда нанесённая смесь перестанет прилипать к инструменту (приблизительно через 10-15 минут после нанесения), поверхность декоративно-защитного слоя следует сформировать текстолитовой тёркой. Во время затирки ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатываемую поверхность и терку смачивать водой. Декоративный эффект (“рваные штукатурки”, фактура "рустик") зависит от направления движения терки: вертикально, горизонтально, крест-накрест по диагонали, или круговыми движениями.

- Защитно-отделочную штукатурку цветную Н ПМ 1 СС  0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263 ( фактура - “шуба") следует наносить на поверхность в 2-3 слоя механизированным способом пистолетом под давлением от 5 до 6 атм или вручную тёркой с ровным краем, изготовленной из нержавеющей стали.

- Защитно-отделочную штукатурку цветную Н ПМ 1 СС 0,1 "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263 следует наносить малярным валиком в 2-3 слоя. Каждый последующий слой следует наносить не менее чем через 3 часа после предыдущего. Для придания поверхности оригинальной фактуры, в работе следует использовать валики с рельефным рисунком, кисти, а также другие инструменты и приспособления. В случае возникновения разводов допускается нанесение одного дополнительного слоя штукатурки.

#### Уход за наружной тепловой изоляцией, ремонт поврежденных участков теплоизоляции и заделка мест крепления лесов

- Чтобы теплоизоляционная система сохраняла свою стабильность и свойства, необходимо контролировать ее герметичность и внешний вид. Особое внимание следует уделять состоянию таких конструктивных элементов, как нижняя цокольная часть стены, верхние части теплоизоляции (парапеты, карнизы), углы здания, проемы и стыки. Необходимо следить за появлениями дефектов на поверхности теплоизоляции (вздутия, растрескивания и т.д.).

- При эксплуатации системы утепления не допускается:

- механические и теплофизические повреждения поверхности;

- проведение спортивных игры вблизи фасадов зданий;

- работа на фасадах с приставных лестниц;

- нарушения в работе систем вентиляции здания.

- При повреждении теплоизоляции во время выполнения работ или в процессе эксплуатации здания необходимо:

- произвести обследование поврежденных участков;

- выявить характер, причины и степень повреждения;

- составить акт обследования конструкции.

- Исправление дефектов на поврежденном участке теплоизоляции необходимо производить после выполнения мероприятий 9.2.76 и принятия решения для  каждого конкретного случая.

- Если площадь повреждений составляет более 5% общей площади фасадов, то их следует исправлять на основании специально разработанной проектной документации.

- Выявленные нарушения внешнего вида теплоизоляции следует классифицировать по двум признакам:

- естественное старение защитно-отделочного покрытия (незначительное растрескивание, изменения оттенка цвета), что не приводит к потере эксплуатационных качеств системы утепления в целом;

- повреждения отдельных элементов системы, которые могут привести к потере эксплуатационых качеств участков или системы утепления в целом;

Основные выявляемые дефекты в выполненной теплоизоляции и причины, вызвавшие их появление, указаны в таблице 18.

- Ремонт теплоизоляции необходимо производить с применением тех же материалов, что и в исходной системе утепления, декоративно-защитный слой следует подбирать по цвету и фактуре.

- Небольшие выбоины и трещины следует заделать клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072  и, не менее чем через 48 часов, нанести защитно-отделочную штукатурку.

- Вокруг повреждённого утеплителя следует наметить прямоугольник, отступив за пределы контура повреждения приблизительно 100 мм в каждую сторону. На всей намеченной площади следует удалить декоративно-защитный и армированный слои, а затем вырезать и удалить поврежденный фрагмент теплоизоляционного слоя. Место выреза утеплителя следует тщательно обмерить и по размерам подготовить теплоизоляционный вкладыш. Затем на приклеиваемую поверхность вкладыша следует нанести клей. Толщина клея на вкладыше должна быть равна толщине клеевого слоя в ремонтируемой системе. Клей не должен попадать на торцевые грани вкладыша. Вкладыш следует аккуратно вклеить и затем выровнять лицевую поверхность вкладыша заподлицо с соседними плитами. Крепить вкладыши анкерными устройствами не следует.

- Устройство армированного слоя на восстанавливаемых участках следует выполнять не ранее чем через 48 часов после приклеивания утеплителя. Армирование следует выполнять  двумя слоями стеклосетки, которые заделываются в слой клея. Оба слоя стеклосетки должны перекрывать стык старого и нового утеплителя по всему контуру. Поверхность армированного слоя должна быть тщательно выровнена. Фактура стеклосетки не должна просматриваться. Толщина нового армированного слоя должна быть равна толщине  существующего армированного слоя. После выдерживания конструкции не менее 48 часов следует нанести декоративно-защитный слой.

Таблица 18 - Основные выявляемые дефекты в выполненной теплоизоляции и причины, вызвавшие их появление

| Дефекты теплоизоляции | Основные причины дефектов |
| --- | --- |
| Отслаивание (вспучивание) декоративно-защитного слоя и армированного слоя от утеплителя или декоративно-защитного слоя от армированного слоя | 1 Производство работ при отрицательных температурах, под дождем, снегом, при температуре окружающего воздуха выше +25С, под прямым воздействием солнечных лучей без соответствующей защиты фасада. 2 Превышение допустимой влажности материала стены, нарушение требований к технологическим перерывам, нарушение технологии производства работ (нанесение клея на растянутый армирующий материал вместо втапливания его в клей, отсутствие нахлеста на стыках армирующего материала, нарушение требуемой толщины армированного слоя и др). 3 Увеличение толщины армированного или декоративно-защитных слоёв, применение для этих конструктивных элементов материалов с коэффициентом паропроницаемости ниже нормативного, ошибки в расчёте требуемого сопротивления паропроницанию. 4 Несовместимость материалов, применяемых в конструктивных слоях системы утепления. В результате применения материалов от разных поставщиков. |
| Микротрещины | 1 Цвет покрытия с восточной и южной сторон фасада темный и очень контрастный. 2 Перепады толщины плит теплоизоляционных более допустимых величин и, как следствие, разница в толщине армированного слоя. 3 Отсутствие перевязки приклеенных плит теплоизоляционных. 4 Ширина щелей между приклеенными плитами теплоизоляционными более допустимой величины, щели были заполнены клеем. 5 Отсутствие нахлеста на стыках армирующего материала 6 Отсутствие дополнительных накладок из армирующего материала по углам проемов 7 Отсутствие защиты углов и откосов: металлических уголков и дополнительных слоев армирующего материала или нарушение технологии приклеивания. 8 Несоблюдение требований к технологическим перерывам |
| Частичное или полное отслаивание от основания и обрушение системы | 1 Наклеивание плит теплоизоляционных без предварительной подготовки основания: очистки и грунтования 2 Нарушение технологии нанесения клея на плиты теплоизоляционные 3 Отсутствие анкерного крепления плит теплоизоляционных, недостаточное количество анкерных устройств, установленные анкерные устройства не соответствуют проектным, неправильная установка анкерных устройств, ошибки в проектировании при расчёте анкерных устройств, несоблюдение технологических перерывов. 4 Проникновение воды в плоскость клеевого слоя из-за некачественно выполненной защиты системы утепления сверху (карнизные свесы, отливы) и в местах оконных и дверных проемов. |
| Дефекты внешнего вида: неровность поверхности, неравномерность и неоднотонность окраски, потеки, морщины, бугорки | 1 Не выполнено выравнивание основания 2 Наличие перепадов толщины приклеенных плит теплоизоляционных более допустимых значений 3 Неправильное разделение фасада на захватки, применение окрасочных составов из разных партий, нанесение составов при скорости ветра более 10 м/с , под прямым воздействием солнечных лучей, дождем, снегопадом, при температуре окружающего воздуха более +25о. 4 Неисправность механизмов для нанесения окрасочного состава или недостаточный уход за ними: несоответствующее давление компрессора, непромытые шланги и т.п. 5 Нарушение технологии приготовления и нанесения защитно-отделочных составов: несоблюдение требований к технологическим перерывам, недостаточное перемешивание, отсутствие огрунтовки, нарушение технологии нанесения состава и фактурирования поверхности. 6 Пятна ржавчины, вызванные коррозией элементов анкерных устройств и т.д. 7 Нанесение лакокрасочных покрытий, не соответствующих нормативным требованиям. |
| Фильтрация влаги через систему утепления в стену или помещение | Проникновение воды через швы примыкания системы утепления к выступающим участкам стен (пилястры, пояски, балконные плиты и т.д.): нарушение технологии и некачественное выполнение работ, отсутствие защитных элементов, гидроизоляционного слоя, отсутствие или недостаточность герметика, нарушения проекта или ошибки в проекте |

- Восстановленные участки системы утепления не должны выделяться на общем фоне. Контроль следует осуществлять визуально.

- Заделка мест крепления строительных лесов к зданию осуществляется аналогичным образом.

- Восстановленные участки системы утепления должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым  к системам утепления “Радекс”.

## Тяжёлая штукатурная система утепления

- Подготовку поверхности стены при устройстве тяжёлой штукатурной системы утепления следует выполнять в соответствии с  9.2.7-9.2.18. При использовании наклонных анкерных устройств  грунтовать следует только осыпающиеся или пылящие поверхности. Для этого следует использовать грунтовку В/Н П1 Д"Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263.

- Установку плит теплоизоляционных следует начинать с нижнего ряда. После подготовки основания следует установить цокольные планки. Первый ряд плит следует устанавливать на цокольные планки и крепить прямыми анкерными устройствами без сердечников. При использовании прямых анкерных устройств плиты следует приклеивать в соответствии с 9.2.30 - 9.2.44.

- Прямое анкерное устройство состоит из втулки с шайбой и из сердечника с шайбой. Шайба втулки служит для крепления плиты, шайба сердечника служит для крепления металлической сетки. Приклеенные плиты не менее 48 часов после установки закрепляются втулкой с шайбой, а сердечник устанавливается при креплении армирующей сетки.

- Отверстия, предназначенные для установки анкерных устройств, следует сверлить в стене через устанавливаемую плиту.

- Наклонное анкерное устройство состоит из основания, закрепляемого к стене и соединительного стержня с двумя шайбами. Соединительный стержень шарнирно закреплён на основании. Первая шайба служит для крепления плиты, вторая шайба служит для крепления металлической сетки.

- При использовании варианта конструкции с наклонными анкерными устройствами, перед установкой плит (начиная со второго ряда), к стене  следует закрепить сами наклонные анкерные устройства. Основание наклонного анкерного устройства следует закреплять на стене винтовыми анкерами или дюбелями.

- Соединительные стержни анкерных устройств, следует зафиксировать перпендикулярно плоскости стены. Устанавливаемая плита "накалывается" на соединительные стержни.  В качестве временной опоры при этом следует использовать вспомогательные деревянные бруски, которые устанавливаются на нижний ряд закреплённых плит, рисунок 1.

- После фиксации устанавливаемой плиты первой крепёжной пластиной, брусок следует убрать, при этом верхняя плита осаживается. Плиты верхнего и нижнего ряда должны плотно прилегать друг к другу и к соседним плитам. Высоту вспомогательного бруска следует определять в соответствии с  таблицей 19.

- Установку плит следует выполнять на определённой захватке на всю высоту здания. После завершения этой работы следует приступать к креплению металлической сетки армированного слоя. Крепление сетки следует выполнять прижимными пластинами наклонных анкерных устройств или вторыми шайбами прямых анкерных  устройств.

Крепление плит в тяжёлой штукатурной системе "Радекс" с наклонными анкерными устройствами

а)                			    б)

а)  Установка оптимального расстояния между плитами с использованием вспомогательного бруска;

б) В положении, когда плиты осаживаются, угол наклона соединительных стержней около 20

1-Теплоизоляционный слой; 2 - Стержень соединительный; 3 - Дюбель монтажный;

4 - Вспомогательный брусок.

Рисунок 1

Таблица 19 - Соотношение толщина плиты теплоизоляционной и высоты вспомогательного деревянного бруска

| Наименование элемента | Толщина элемента, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита теплоизоляционная | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 |
| Вспомогательный брусок | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 |

- Сетки  следует крепить вертикальными полосами, "сверху вниз" от карниза здания. Ширина полосы зависит от ширины рулона. Нахлёст полотнищ сеток при применении сварных сеток при их соединении в любом направлении должен быть не менее 100мм. При применении плетеной сетки полотнища соединяют  “встык” скрутками из вязальной проволоки. Армирование углов здания,  оконных и дверных проемов следует производить следующим образом:

  - на углах здания сетки должны быть заведены за угол не менее чем на 200мм;

  - на углах проёмов сетки должны быть заведены на всю ширину откоса (перемычки, подоконника) и закреплены дюбелями или винтовыми анкерами.

На углах проёмов следует установить диагональные накладки из армирующей сетки размером не менее 200х300мм под углом 45 к перемычке и откосу, таким образом, чтобы середина длинной стороны примыкала к углу проёма. Штукатурный состав армированного слоя следует наносить, как правило, механизированным способом, таким образом, чтобы он проник под закреплённые металлические сетки. Металлические сетки должны быть полностью покрыты штукатурным составом. Поверхность армированного слоя следует выравнивать правилом. При затирании  не допускается  обработка поверхности, которая может вызвать появление плёнки связующего вещества.

- Устройство декоративно-защитного слоя тяжёлой штукатурной системы утепления "Радекс" следует выполнять аналогично устройству декоративно-защитного слоя лёгкой штукатурной системы утепления "Радекс" в соответствии с требованиями 9.2.67- 9.2.72.

- Температурные швы следует выполнять разрезкой декоративно-защитного слоя после его твердения, но не позднее 14 дней после устройства декоративно-защитного слоя. Декоративно-защитный слой следует разрезать вместе с армирующей сеткой циркулярной пилой, до поверхности теплоизоляционного слоя. После разрезки швы следует заполнить герметиком.

## Вентилируемая система утепления

- Подготовку поверхности стены при устройстве вентилируемой системы утепления "Радекс" следует выполнять в соответствии с 9.2.7-9.2.18. Грунтовать следует только осыпающиеся или пылящие поверхности. Для этого следует использовать грунтовку В/Н П1 Д"Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263.

- При устройстве вентилируемой системы утепления "Радекс" следует обратить особое внимание на разметку мест установки опорных столиков. Разметку следует выполнять с использованием  оптических приборов в строгом соответствии с проектной документацией. Разметку следует наносить на фасад несмываемой краской. Правильность разметки должна контролироваться постоянно, отклонения от проектной документации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. При выполнении разметки мест установки опорных столиков на фасад следует выносить точку крепления опорного столика (центр отверстия под анкер).

- До начала разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить их с данными проектной документации. Следует также проверить, приведенные в чертежах, размерные цепочки и привязку конструктивных элементов системы утепления к характерным элементам стены.

- Перед началом работ следует наметить захватки. Размеры захваток должны соответствовать размерам средств подмащивания. При использовании строительных лесов разметку мест установки опорных столиков следует выполнять отдельным потоком на всём фронте работ. При использовании локальных средств подмащивания разметку мест установки опорных столиков следует выполнять на каждой захватке по заранее вынесенным контрольным точкам.

- По углам здания, в местах крепления крайних опорных столиков нижнего ряда, теодолитом на поверхность стены следует вынести контрольные “реперные” точки. Между ними горизонтальным ходом прибора следует вынести промежуточные контрольные точки, которые должны быть расположены на границах захваток, но не реже чем через 10 м, и обозначены яркой краской. Затем работы следует вести на одной захватке.

- Между контрольными точками в горизонтальном направлении, с проектным шагом краской другого цвета следует выполнить разметку мест установки опорных столиков нижнего ряда. Для выполнения этой операции, вместо оптических приборов допускается использовать строительный уровень с длиной основы не менее 1200мм, осевую проволоку или шнур, которые следует натянуть между промежуточными контрольными точками. В этом случае шаг контрольных точек не должен превышать 2,4м, а разметку следует выполнять по шаблону или  линейке. По выполненной разметке мест установки опорных столиков нижнего ряда, следует просверлить отверстия, в которые затем установить  монтажные шурупы

- Промежуточные контрольные точки (расположенные на границах захваток) вертикальным ходом теодолита следует перенести на уровень верхнего ряда установки опорных столиков и закрепить там краской того же цвета. Дальнейшую работу, по разметке мест установки опорных столиков верхнего ряда, следует выполнять в соответствии с требованиями 9.4.6.

- В вертикальном направлении на соответствующие монтажные шурупы верхнего и нижнего ряда следует закрепить осевую проволоку или разметочный шнур. Затем последовательно горизонтальными рядами в соответствии с требованиями 9.4.6 следует выполнить разметку мест установки опорных столиков на всей захватке.

- Если стена здания выполнена из кирпича или оштукатурена, то необходимо заранее наметить краской контрольные горизонтальные линии (по одной на этаж). Если стена здания выполнена  из панелей, то такими линиями могут служить центры швов горизонтальных стыков панелей. После завершения работ по разметке мест крепления опорных столиков, осевая проволока или разметочные шнуры должны быть сняты, а монтажные  шурупы удалены из отверстий.

- Опорные столики следует устанавливать в проектное положение и крепить винтовыми  анкерами с полной затяжкой. Сверление отверстий следует выполнять по разметке электродрелью или перфоратором. Диаметр отверстий должен соответствовать типу применяемого анкера, глубина отверстий должна превышать длину заделки анкера на величину  от 10 до 15мм. Тип и длина анкера должны быть указаны в проектной документации. Применение анкеров отличных от проектных НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- Наличие неровностей поверхности стены в местах установки опорных элементов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. В случае обнаружения неровностей их следует устранить защитно-отделочной штукатуркой серой (белой) Н ПМ 1 СС  0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263. Установленные опорные столики должны быть сданы с составлением акта на скрытые работы.

- После установки опорных столиков следует приступать к установке плит теплоизоляционных. До установки плит в отверстия столиков следует установить  шпильки соединительные, предназначенные для крепления металлических профилей. Плиты следует устанавливать на опорные столики и закреплять, прижимая к стене металлическими профилями. Вертикальные стыки плит должны быть расположены над опорными столиками. Исключение составляют углы здания и  места примыкания к проёмам, где допускается "свисание" плиты, но не более чем на 1/3 её длины.

- Не допускается образование щелей между плитами. В случае необходимости, следует выполнить пригонку плит друг к другу, подрезав грани плиты ножом. Допускается также заделывать щели шириной до 2см полосами из материала утеплителя.

- Металлические профили следует закреплять к опорным столикам соединительными шпильками и гайками в процессе установки и закрепления плит. Теплоизоляционный слой и закреплённые металлические профили должны быть сданы с составлением акта на скрытые работы.

- Облицовку следует монтировать в соответствии с проектной документацией, соблюдая требования проектной документации по размерам и разрезке облицовочных плит. Облицовку следует крепить к металлическому профилю  самонарезающими винтами, устанавливаемыми с проектным шагом. Диаметр отверстий в облицовке должен быть, как правило, больше диаметра самонарезающего винта, и выполняться в строгом соответствии с проектной документацией. Замена проектной марки самонарезающих винтов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Ширина швов между плитами облицовки должна соответствовать требованиям проектной документации. После закрепления облицовки стыки между плитами облицовки следует заделать силиконовой мастикой.

- Конструкции обрамления углов здания, верха и низа системы утепления, варианты защиты откосов и конструкций примыканий, должны быть разработаны в проектной документации в зависимости от особенностей фасада и требований по тепловой защите. В ППР  следует разработать технологию выполнения конструктивных узлов системы утепления, в т.ч. определить очерёдность и методы производства работ. При этом изменение конструктивных решений узлов системы, принятых в проектной документации без согласования с проектной организацией НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

# Контроль качества и приёмка работ

- В соответствии со СНиП 3.01.01, П3-2000 к СНиП 3.03.01 высокое качество и надёжность зданий и сооружений включая и системы утепления ограждающих конструкций должны обеспечиваться строительными организациями путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

- При производстве работ по устройству систем утепления "Радекс" должен осуществляться систематический контроль:

- качества исходных материалов и комплектующих изделий (входной контроль);

- приготовления и нанесения составов, соблюдения необходимых технологических перерывов, выполнения отдельных конструктивных элементов, в т.ч. теплоизоляционного, армированного и декоративно-защитного слоёв, анкерных устройств (операционный контроль);

- законченной теплоизоляции (приемочный контроль).

- контроль  за соблюдением проектных решений и технологии производства работ (авторский надзор проектировщиков и технадзор заказчика).

- Качество исходных материалов гарантируется НП ООО "Радекс". Параметры поставляемых продуктов должны соответствовать техническим данным, указанным в паспортах и требованиям раздела 7.

- Хранение, транспортировка и использование материалов должно соответствовать требованиям разделов 7, 9.

- Системы утепления "Радекс" является многослойными конструкциями, качество каждого конструктивного элемента системы влияет на качество конструкции в целом. В связи с этим обязательному промежуточному освидетельствованию и приемке с составлением актов на скрытые работы (Приложение 6  СНиП 3.01.01) подлежат следующие конструктивные элементы системы при устройстве легких и тяжелых штукатурных систем утепления "Радекс":

- поверхности стен, подлежащих утеплению, в начальном состоянии;

- поверхности стен, подготовленные к утеплению;

- теплоизоляционный слой;

- анкерные устройства;

- армированный слой с защитными накладками и уголками до и после выравнивания.

При устройстве вентилируемой системы утепления "Радекс":

- поверхности стен, подлежащих утеплению, в начальном состоянии;

- поверхности стен, подготовленные к утеплению;

- разметка подосновы под опорные элементы;

- опорные конструкции и каркас;

- теплоизоляционный слой;

- анкерные устройства.

Окончательной приемке подлежат декоративно-защитнывй слой лёгкой и тяжёлой систем утепления, облицовка вентилируемой системы утепления, а также установленные защитные элементы. Допускаемые отклонения при устройстве систем утепления "Радекс" должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01 и таблице 20.

Таблица 20 - Допускаемые отклонения при устройстве систем утепления "Радекс"

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Расчётное массовое отношение влаги в материале стены и в материале утеплителя, не более | таблица А.1 СНБ 2.04.01 при условиях эксплуатации Б |
| Перепады плоскости основания стены при проверке двухметровой рейкой, мм, не более: | 10 |
| Число неровностей основания плавного очертания на длине 1м. шт., не более | 2 |
| Ширина трещин на поверхности стены, мм, не более | 0,2 |
| Перепад плоскостей поверхности плит теплоизоляционных, мм, не более | 1 |
| Отклонение толщины плиты теплоизоляционной от проектной, % не более | +1 |
| Толщина шва между плитами теплоизоляционными, мм, не более | 1 |
| Отклонение диаметра отверстия для установки анкерного устройства, %, не более | +5 |
| Отклонение глубины отверстия, % не более | +10 |
| Отклонение направления отверстия от перпендикуляра к плоскости основания, град, не более | ±2 |
| Отклонение ширины нахлестки полотнищ стеклосетки, %, не более | +10% |
| Отклонение толщины армированного слоя, %, не более | +10% |
| Отклонения поверхности декоративно-отделочного слоя при проверке двухметровой рейкой, мм, не более | 2 |

- Ровность поверхностей следует проверять контрольной двухметровой рейкой.

- Проверку анкерных устройств на вырыв следует производить инструментами, обеспечивающими измерения усилий с точностью 10Н. Контролю подлежат не менее 5 анкеров на каждые 100м2 площади поверхности.

- Толщину теплоизоляционного, армированного и декоративно-защитных слоев следует проверять циркулем  не менее чем в 5 местах на каждые 70м2 площади поверхности.

- Наличие отслоений и полостей под штукатуркой следует определять по появлению глухого звука при простукивании поверхности металлическим молотком массой 50 г. Отслаивающийся слой следует удалить, а затем восстановить конструкцию.

- Приемку декоративно-защитного слоя необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01и настоящего пособия. Не допускаются местные исправления, выделяющиеся на общем фоне.

- Порядок проведения операционного контроля качества работ при устройстве систем утепления "Радекс" приведен в таблице 21.

Таблица 21 - Порядок проведения операционного контроля качества работ при устройстве систем утепления "Радекс"

| № п/п | Что контролируется | Состав контроля (что проверяется) | Способ контроля (чем проверяется) | Кто проверяет, сроки контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и изделия | Наличие паспортов, инструкций по приготовлению составов, сертификатов. Срок годности. | Визуально | Мастер (производитель) работ при приемке материалов |
| 2 | Поверхность стены до подготовки | Состояние поверхности, наличие трещин, раковин, вертикальность | Визуально, двухметровая рейка, отвес | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации |
| 3 | Подготовленная поверхность стены | Ровность поверхности, качество очистки, отсутствие трещин, раковин, отклонений плоскости от вертикали | Визуально, двухметровая рейка, отвес, уровень | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |
| 4 | Установленные цокольные планки | Проектное положение, горизонтальность, крепление, усилие вырыва крепёжных элементов, прочность приклеивания дополнительного слоя стеклосетки | Визуально, нивелир, пробный вырыв и отрыв инструментами, обеспечивающими измерение усилий с точностью 10Н | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, инженер по качеству, усилие вырыва - лаборатория |
| 5 | Установленные опорные столики | Проектное положение, усилие вырыва анкера | Визуально, нивелир, теодолит, пробный вырыв инструментами, обеспечивающими измерение усилий с точностью 10Н | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, инженер по качеству, усилие вырыва - лаборатория. |
| 6 | Установленные металлические профили | Проектное положение, вертикальность, усилие крепления болтов | Визуально, теодолит, ключ с контролем затяжки | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, инженер по качеству |
| 7 | Процесс приготовления полимерминеральных составов | Дозировка компонентов, соответствие состава требованиям СТБ 1072, СТБ 1303, СТБ 1263, однородность, влажность состава | Визуально, лабораторный способ, выборочно | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, лаборатория выборочно, инженер по качеству |
| 8 | Огрунтованная поверхность основания | Равномерность огрунтовки, наличие пропусков | Визуально | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, инженер по качеству |
| 9 | Процесс приклеивания плит утеплителя | Нанесение клея на плиту, толщина клея, правильность приклеивания | Визуально, рейка, уровень, рулетка, циркуль | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ, инженер по качеству |
| 10 | Готовый теплоизоляционный слой | Качество приклеивания плит, толщина утеплителя, перевязка швов, размер зазора между плитами, ровность поверхности, отсутствие клея в швах | Визуально, рейка, циркуль, пробный отрыв | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |
| 11 | Установленные анкерные устройства | Количество и расположение анкерных устройств, усилие вырыва | Визуально, рулетка, пробный вырыв инструментами, обеспечивающими измерение усилия вырыва анкеров с точностью 10Н | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству, усилие вырыва - лаборатория |
| 12 | Установленные защитные накладки | Наличие пустот, качество приклеивания, наличие дополнительных слоев сетки, ширина нахлёста сетки | Визуально | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |
| 13 | Устройство армированного слоя | Ширина нахлеста сетки, наличие дополнительных слоев, отсутствие вздутий, качество заделки сетки в клей, толщина слоя | Визуально, рулетка, циркуль | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ |
| 14 | Армированный слой | Толщина, сцепление с поверхностью плит теплоизоляционных, ровность, отсутствие трещин и вздутий | Визуально, рулетка, циркуль, пробное вскрытие и отрыв | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |
| 15 | Устройство декоративно-защитного слоя | Равномерность огрунтовки, штукатурки и окраски, стыковка участков. | Визуально | Мастер (производитель работ) в процессе производства работ |
| 16 | Декоративно-защитный слой | Соответствие цвета и фактуры образцу-эталону. Отклонение поверхности. Однотонность, отсутствие подтеков, морщин | Визуально Двухметровая рейка. | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |
| 17 | Облицовка | Соответствие проектной документации. Соответствие цвета образцу- эталону. Горизонтальность и вертикальность установки облицовки | Визуально, двухметровая рейка, отвес | Производитель работ, инженер технадзора, автор проектной документации, инженер по качеству |

- Окончательную приёмку систем утепления "Радекс" необходимо осуществлять в соответствии с СНБ 1.03.04 в присутствии всех ответственных за качество лиц, в присутствии представителя заказчика с подписанием акта об окончательной приёмке. К акту об окончательной приёмке должны предъявляются следующие документы:

- проектная документация;

- документы, удостоверяющие качество материалов;

- журнал производства работ, с указанием температурных и атмосферных условий при которых выполнялись работы;

- акты на приёмку скрытых работ;

- журнал авторского надзора.

- После ввода системы утепления в эксплуатацию подрядчик обязан выдать заказчику документ, подтверждающий его гарантийные обязательства на срок не менее двух лет.

# Техника  безопасности

- При устройстве систем утепления "Радекс" следует соблюдать требования СНиП III-4, П3-2000 к СНиП 3.03.01, [1] и других документов.

- Работы по устройству систем утепления должны выполняться специально обученными рабочими под руководством и контролем инженерно-технических работников. К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, комплекс инструктажей по правилам безопасности в строительстве и пожарной безопасности, ознакомленные с ППР.

- Рабочие должны иметь спецодежду, респираторы, каски, предохранительные пояса, безвредные моющие средства, защитные пасты и т.д., иметь соответствующую квалификацию. О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в специальных журналах с подписями проинструктированных. Журналы должны храниться на объекте и в строительной (ремонтной) организации.

- Все работники должны быть обучены правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. Бытовые, складские и подсобные помещения, а также места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам , установленным в [1].

- К работе с горючими веществами и материалами допускаются лица, прошедшие обучение по программам пожарно-технического минимума, успешно сдавшие экзамены и проинструктированные перед началом работ о мерах пожарной безопасности.

- К работе с механизмами и механизированным ручным инструментом допускают рабочие, прошедшие специальную подготовку. Применение неисправных механизмов, инструментов и приспособлений не допускается.

- При устройстве систем утепления "Радекс" с использованием горючих утеплителей работы должны вестись по нарядам-допускам, утверждённым главным инженером строительной организации, выдаваемым исполнителям работ лицом, ответственным за безопасное производство работ. В наряде-допуске должны быть указаны место работ, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица, время действия наряда-допуска.

- Перед началом работ строительная площадка должна быть подготовлена в соответствии с ППР, действующими нормами и правилами: огорожена, оборудована временными зданиями, сооружениями, складами, инженерными сетями и т.п.

- Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, места приготовления составов и композиций в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.

- Оборудование для устройства систем  утепления и временные склады следует располагать вне опасной зоны здания, не загромождая проходы, проезды, пожарные гидранты.

- Не допускается складирование и хранение материалов в подвалах, на лестничных клетках, проходах и других местах, доступных для жильцов. Горючий утеплитель, другие горючие и взрывоопасные материалы следует хранить в закрытых складах или под навесом на расстоянии не менее 18м от зданий.

- При применении горючих утеплителей сменные объемы работ следует планировать таким образом, чтобы на месте производства работ количество утеплителя не превышало сменной потребности. Неиспользованные плиты горючего утеплителя и его отходы следует убирать ежедневно.

- Приготовление и использование полимерминеральных составов, полимерминеральных и минеральных композиций следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010. К работам по приготовлению и применению полимерминеральных составов, полимерминеральных и минеральных композиций не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов глаз или дыхательных путей. Лица, задействованные в технологическом процессе по изготовлению композиций, должны проходить медицинские осмотры в соответствии с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

- Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

- При приготовлении и использовании полимерминеральных составов, полимерминеральных и минеральных композиций следует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103.

- При устройстве систем утепления строительные материалы не должны попадать внутрь помещений, на предметы, эксплуатируемые жильцами, или сотрудниками организаций, размещённых в здании, загрязнять окружающую среду. В случае необходимости следует применять защитные и укрывающие материалы.

- Строительная площадка и опасные зоны производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 23407. На ограждении необходимо устанавливать предупреждающие плакаты и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время. Входы в здание должны быть защищены в соответствии с ППР.

- В зоне выполнения работ запрещается присутствие посторонних. Запрещается проводить любые работы за пределами строительной площадки.

- Рабочие места маляров, штукатуров-сопловщиков и рабочего-машиниста должны быть связаны сигнализацией.

- Переносные токоприемники должны работать от сети с напряжением не более 36В. Не допускается сушка и обогрев поверхностей жаровнями, огнеметами, продуктами сгорания топлива и их смесью с воздухом.

- Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям СНиП III-4 главы 4, ГОСТ 27321, ГОСТ 24258, ГОСТ 28012, ГОСТ 27372. На установку и перестановку средств подмащивания должен быть разработан  ППР.

- Все работы следует производить с инвентарных средств подмащивания. Перед началом смены необходимо проверить исправность средств подмащивания, механизмов, инструментов и приспособлений. Все обнаруженные неисправности следует устранить до начала работ. При обнаружении во время выполнения работ любых неисправностей в механизмах, средствах подмащивания и других приспособлениях, работу следует немедленно прекратить.

- Оборудование, предназначенное для нанесения составов, перед началом эксплуатации должно быть испытано под давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза. Подключение шлангов к трубопроводу допускается только через вентили. Перед присоединением шланги следует продуть сжатым воздухом. Отсоединение шлангов допускается только после снятия давления. Все шланги высокого давления при работе должны располагаться в местах недоступных для посторонних.

- К управлению установкой для приготовления и нанесения штукатурных составов допускается обученный штукатур-оператор, имеющий удостоверение на право управления данной группой строительных машин. Оператору необходимо знать: устройство машины, правила её эксплуатации и технического обслуживания, способы производства работ, технические требования к качеству штукатурных работ, виды и свойства составов и композиций, применяемых при производстве работ. Перед началом работы следует провести осмотр установки, при котором проверяется: соответствие напряжения в сети требуемому напряжению электродвигателя, отсутствие посторонних предметов на узлах установки и в засыпаемых в смеситель сухих смесях, состояние болтовых соединений, величину зазоров между лопастями и корпусом, исправность пускового устройства и заземления, отсутствие повреждения изоляции электропроводки. При подключении к электросети, установку необходимо заземлить отдельно. Применяемые при работе установки, приспособления и инструменты должны быть испытаны в соответствии с нормами и сроками, предусмотренными правилами Проматомнадзора РБ и Госэнергонадзора.

- Запрещается: работать на неисправном оборудовании; допускать к работам посторонних; производить разборку, ремонт, регулировку, смазку и крепление узлов и деталей во время работы установки; оператору машины открывать шкаф и самому производить ремонт оборудования; перемещать работающую установку; оставлять без надзора установку, подключенную к сети; работать на установке без заземления; во время нанесения составов сгибать или переламывать шланги. При закупорке шланга или форсунки пистолета образовавшуюся пробку необходимо устранить путём продувания (форсунку следует предварительно снять).

- Для производства работ по утеплению требуется выполнить рабочие настилы на всех ярусах лесов. Не допускается проводить работы одновременно на всех ярусах, за исключением работ по армированию фасадов. При этом на одном ярусе могут находиться не более четырёх человек, на настилах не допускается складировать материалы и лишний инструмент. Все прочие работы должны выполняться одновременно не более чем на двух ярусах.

- Вход на леса осуществляется по навесным лестницам. На время производства работ на ярусах лестничные проёмы следует закрывать щитами настила.

- На производство работ по монтажу и демонтажу лесов высотой 4 м и более  следует выписать наряд-допуск, как на работы с повышенной опасностью. Рабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов должны быть во время работы прикреплены предохранительными поясами к надежным конструкциям здания или к закрепленному страховочному тросу.

- Леса высотой 4м и более разрешается эксплуатировать после окончания работ по их монтажу, освидетельствования комиссией в составе: производителя работ, руководившего монтажом инженерно-технического работника, механика и инженера по технике безопасности. Приёмка лесов должна быть оформлена актом; до его утверждения главным инженером выполнение работ с лесов запрещается.

Леса высотой до 4м допускается эксплуатировать после приёмки их мастером или прорабом.

- Акт о приёмке лесов в эксплуатацию хранится вместе с периодической отчётной документацией в делах строительной организации.

Принимая леса в эксплуатацию, проверяют:

- соответствие смонтированных лесов схеме, проектной документации;

- правильность и надёжность опирания лесов на основание;

- вертикальность стоек;

- жёсткость конструкции и количество креплений в соответствии со схемой или проектной документации;

- исправность и надёжность всех элементов лесов, щитов настила и ограждений;

- правильность установки переходных лестниц, отсутствие неогороженных участков и разрывов между настилами;

- ограждение зоны производства работ;

- наличие заземлений и молниеприёмников.

- механизмы и устройства для подъёма материалов и конструкций

- При приёмке лесов особое внимание должно быть обращено на соблюдение вертикальности установки стоек и надёжность закрепления лесов. Зазор между лесами и плоскостью фасада должен быть достаточным для наклейки плит утеплителя. Зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50мм. Указанный зазор во всех случаях, когда не производятся работы, следует закрывать.

- Перед началом смены состояние лесов должны проверять исполнитель работ и мастер, руководящий выполняемыми с лесов работами.

- За состоянием соединений и креплений лесов во время их эксплуатации следует установить постоянное наблюдение.

- Леса должны осматриваться перед началом работ ежедневно - исполнителем работ и не реже 1 раза в 10 дней прорабом или мастером. Результаты осмотра должны записываться в “Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей”.

- Леса, с которых в течении месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ подвергаются приёмке вторично.

- Настилы и лестницы лесов необходимо систематически очищать от мусора и остатков материалов.

- Демонтируют леса в порядке, обратном их монтажу. При этом следует строго соблюдать указания технологической карты на монтаж и демонтаж лесов и паспорта лесов. К разборке приступают после окончания всех работ и освобождения лесов от материала, инструментов и мусора. Разборку лесов следует вести под руководством мастера (прораба), который должен инструктировать рабочих о последовательности, способе разборке и мерах безопасности. В зону, где ведётся разборка лесов, необходимо закрыть доступ всем, кто не участвует в работе.

- При выполнении работ с навесных люлек не следует допускать неравномерных загружений.  Материалы и конструкции, должны  располагаться равномерно по всей длине пола люльки и расходоваться равномерно.

- Люльки после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%, в течение 1ч. Кроме того, они должны быть испытаны на динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 10%. Результаты испытаний люлек должны быть отражены в акте их приёмки. В случаях их многократного использования они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются люльки, проверена на нагрузку, превышающую расчётную не менее чем в 2 раза, а крепление люлек осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдержавшими необходимые испытания.

- Вес материалов вместе с рабочими и инструментом не должен превышать максимальной грузоподъёмности используемой люльки.

- На время перерывов в работе люльки должны быть опущены на землю. Переход с люлек в здание или сооружение не допускается. Лебёдки, устанавливаемые на землю и применяемые для перемещения люлек, должны быть загружены балластом, вес которого не менее чем в 2 раза должен превышать тяговое усилие лебёдки. Балласт должен быть закреплён на раме лебёдки.

- Уклоны при перемещении люлек не должны превышать указанных в паспорте инструкций завода-изготовителя. Перемещение люлек при  ветре скоростью более 10 м/сек не допускается. Перед перемещением люльки должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей.

- К работе в самоподъемных люльках допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение.

- Рабочие во время работы с люлек должны быть  прикреплены предохранительными поясами к закрепленному к надежным конструкциям  страховочному тросу.

Работы по устройству систем утепления “Радекс” следует производить в защитных касках.

# Охрана окружающей среды

- Раздел охраны окружающей среды предусматривается в составе проектной документации при наличии и на основании экологических условий, выданных Комитетом ресурсов и охраны окружающей среды. При этом должен быть разработан экологический паспорт проекта в соответствии с утверждённой формой и определены затраты на мероприятия по охране природы.

- Системы утепления "Радекс" позволяют значительно снизить теплопотери зданий и тем самым достичь определённой экономии топливно-энергетических ресурсов. В экологическом паспорте должна быть указана годовая экономия топлива и проведена оценка снижения концентрации вредных веществ в воздушном бассейне после завершения работ. Также следует указать мероприятия направленные на улучшение природного состояния местности, решения по улучшению озеленения и ландшафтной архитектуры.

- В экологическом паспорте проекта утепления по системе "Радекс" должны быть приведены:

  - фоновое загрязнение района строительной площадки с указанием источника определения загрязнения и уровень концентрации вредных веществ в воздушном бассейне района производства работ;

  - объёмы потребления чистой воды, в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды и на производственные нужды и схема отвода ливневых вод со строительной площадки;

  - краткая экологическая характеристика района, где располагается строительная площадка, с указанием произрастающих на территории строительной площадке деревьев, кустарников и редких видов растений;

  - указания по определению мест стоков вод от различных потребителей (канализация или сборный резервуар и т.п.);

  - объём сточных вод в т.ч. хозяйственно фикальных и производственных;

  - площади насаждений, подлежащих изъятию и мероприятия по озеленению после завершения работ.

  - методы утилизации отходов;

  - данные по отходам строительных материалов (по видам материалов), проектные решения по способам их утилизации, а также технические решения по внедрению малоотходных технологий;

  - оценка влияния проводимых работ по тепловой модернизации зданий на экологическое состояние окружающей среды района (города).

- Производство и применение полимерминеральных составов, полимерминеральных и полимерных составов и композиций, а также других строительных материалов не должны являться источником загрязнения воды, почвы и воздуха.

- При устройстве систем утепления "Радекс" должны быть предусмотрены:

  - мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка, используемого для размещения временных зданий и сооружений строительного городка, и по использованию удаляемого плодородного слоя почвы;

  - мероприятия, исключающие возможность попадания строительных материалов, других вредных веществ в систему водоснабжения существующих зданий;

  - раздельные источники водоснабжения существующих зданий и строительной площадки;

  - мероприятия, исключающие попадания строительных материалов, других вредных веществ и загрязнений в систему бытовой и ливневой канализации,

  - мероприятия по сохранению существующей инфраструктуры и озеленению территории. Удаление деревьев и кустарников должно быть согласовано с природоохранными органами;

  - специальные места для мытья инструмента и механизмов с резервуарами для сбора грязной воды. Запрещается мыть инструмент и механизмы вне специально отведённых для этого мест;

  - организационную схему сбора и вывоза мусора. Запрещается складировать строительный мусор на территории  строительной площадки, закапывать его в землю или использовать бытовые мусоросборники, предназначенные для обслуживания населения.

| Директор УП "ИНСТИТУТ НИПТИС" канд.техн.наук., с.н.с. |  | В.М.Пилипенко |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| Ответственный разработчик, Генеральный директор НПООО "РАДЕКС" |  | В.В.Дубровский |
| Ответственный разработчик, зав.лабораторией УП "ИНСТИТУТ БелНИИС", канд.хим.наук, с.н.с. |  | Е.А.Урецкая |
| Ответственный разработчик, зав.лабораторией УП "ИНСТИТУТ НИПТИС" |  | Р.В.Кузьмичёв |
| Ответственный разработчик, Заместитель начальника НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси |  | О.М.Король |