Таблица  А1 - Таблица вариантов конструктивных решений лёгкой штукатурной системы "Радекс"

| Наименование слоёв | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 | # Вариант 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | А.1 | А.1 | А.1 | А.2 | А.3 | А.4 | А.4 |
| 1. Декора-тивно-защит-ный слой | защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 0,315 "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура "шуба", наносить за два-три раза - 2-3мм | защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура "шуба"-2-3мм | защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС 1.25(2.0; 2.5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263, фактура "рустик"- 2-3мм; выровненную поверхность грунтовать грунтовкой В/Н ПМ 1 СС "Полимикс-грунт цветной" СТБ 1263 | защитно-отделочная штукатурка бесцветная Н ПМ 1 СС 0,315(1.25; 2.0; 2.5) "Полимикс-ОС фактурный" СТБ 1263 - 2-3мм, окрашенная паропроницаемой фасадной краской | защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263 , наносится за два-три раза | паропроницаемая фасадная краска | защитно-отделочная штукатурка цветная Н ПМ 1 СС "Полимикс-ОС тонкодисперсный" СТБ 1263, наносить за два-три раза или паропроницаемая фасадная краска |
| 2. Армиро-ванный слой | поверхность выравнивать клеем "Полимикс-КС" СТБ 1072 - 2мм; стеклосетка ССШ-160 ТУ РБ 05780349.017 в слое клея "Полимикс-КС" СТБ 1072- 3мм |  |  |  | поверхность выравнивать шпатлёвкой серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс- РШ выравнивающий" СТБ 1263 - 3 мм, cтруктурированной фактурным валиком; стеклосетка ССШ-160 ТУ РБ 05780349.017, в слое клея "Полимикс-КС" СТБ 1072- 3мм | поверхность выравнивать шпатлёвкой серой (белой) Н ПМ 1 СС "Полимикс- РШ выравнивающий" СТБ 1263 - 3 мм, cтруктурированной фактурным валиком ; стеклосетка ССШ-160 ТУ РБ 05780349.017, в слое клея "Полимикс-КС" СТБ 1072- 4мм | поверхность выравнивать зашитно-отделочной штукатуркой серой (белой) Н ПМ 1 СС 0,63 "Полимикс-ВШ" СТБ 1263 – 4 мм; стеклосетка ССШ-160 ТУ РБ 05780349.017, в слое клея "Полимикс-КС" СТБ 1072-- 3мм; |
| 3. Теплоизо-ляционный слой | плиты минераловатные или плиты пенополистирольные |  |  |  |  |  |  |
| 4. Клеевой слой | клей "Полимикс-КС" СТБ 1072 (Расход 5-6 кг/м2) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Стена здания | поверхность выравнивать (при необходимости) штукатурным составом "Полимикс-ШС" СТБ 1072, грунтовать грунтовкой В/Н П1 СС "Полимикс-грунт" СТБ 1263 или грунтовкой В/Н П1 Д "Полимикс-грунт укрепляющий" СТБ 1263 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Анкерные устройства | дюбель-анкер по ТУ РБ 07517963.013 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный разработчик, руководитель рабочей группы зав.отд. УП "ИНСТИТУТ НИПТИС", канд.техн.наук., с.н.с. |  | А.П.Пашков |
| --- | --- | --- |