| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ГС” полимерминеральный гидроизоляционный состав для наружных и внутренних работ (СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная смесь «ПОЛИМИКС-ГС»  применяется для внутренней и наружной гидроизоляции бетонных и оштукатуренных поверхностей подземных и наземных конструкций (фундаментов, цоколей, сливов, откосов, подвалов, ванных и туалетных комнат, бассейнов, резервуаров для питьевой воды, гидросооружений).

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ГС» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав водонепроницаем (выдерживает гидравлическое давление до 7 атмосфер), обладает высокой адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, атмосферо- и морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения.

Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, грибков.

При выборочном ремонте основания трещины и сколы на нем необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-РШ» или «ПОЛИМИКС-РШ эластичный». В случае необходимости следует провести сплошное оштукатуривание поверхности с применением водоотталкивающей штукатурки «ПОЛИМИКС-ВШ». Ремонт цоколей следует производить «ПОЛИМИКС-ВШ» с армированием металлической сеткой на дюбелях.

Обрабатываемую поверхность перед нанесением гидроизоляционного состава следует увлажнить водой.

Гидроизоляцию на свежеоштукатуренное основание можно наносить уже через 24 часа. Если основание имеет возраст более 7 суток, его необходимо непосредственно перед нанесением гидроизоляции обработать грунтовочным составом «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 1 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную растворную смесь наносят в 3 слоя вручную с помощью жесткой кисти, щетки или шпателя. Толщина каждого слоя – 1,0–1,5 мм. Следующий слой следует наносить не ранее, чем через 24 часа, но не позже чем через 7 суток.

При нанесении смеси с помощью кисти или щетки второй слой наносится в направлении, перпендикулярном первому слою. На участках примыкания пола гидроизоляционный слой должен быть «заведен» на стены не менее, чем на 300 мм. Сопряжения, примыкания и швы должны усиливаться проклейками армирующей стеклосетки (на составе «ПОЛИМИКС ГС»).

Работы следует производить при температуре поверхности не ниже +5 0С (при  отсутствии прямых солнечных лучей). Не допускается производить работы во время  дождя.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке не ранее, чем через 7 суток.

При необходимости  облицовки гидроизоляционной поверхности керамической плиткой - используется плиточный клей «ПОЛИМИКС КФ»

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, жесткая кисть, щетка,  металлическая терка, резиновый шпатель

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет  1,7-1,9 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                      1250-1350

Адгезия к основанию, МПа                           1,0-1,4

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,2-0,5

Водопоглощение, %                                      3,0-4,0

Морозостойкость, циклы, не менее                     75

Атмосферостойкость, циклы, не менее            150

Водонепроницаемость, МПа, не менее             0,3