| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-ГС пароизоляция” полимерминеральный состав для гидро- и пароизоляции повышенной адгезии и эластичности ( по СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС-ГС пароизоляция» применяется для пароизоляции строительных конструкций, кровель, саун, парилок, душевых. Может также использоваться в качестве гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, ванных и туалетных комнат, бассейнов и резервуаров для воды в местах повышенных динамических нагрузок и вибраций.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ГС пароизоляция» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав паро- и водонепроницаем (выдерживает гидравлическое давление до 12 атмосфер), обладает высокой эластичностью, отличается высокой адгезией к минеральным основаниям, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей, грибков.

При выборочном ремонте основания трещины и сколы на нем необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-РШ» или «ПОЛИМИКС-РШ эластичный». В случае необходимости следует провести сплошное оштукатуривание поверхности с применением водоотталкивающей штукатурки «ПОЛИМИКС-ВШ».

Обрабатываемую поверхность перед нанесением гидроизоляционного состава следует увлажнить водой.

Гидроизоляцию на свежеоштукатуренное основание можно наносить уже через 24 часа. Если основание имеет возраст более 7 суток, его необходимо непосредственно перед нанесением гидроизоляции обработать грунтовочным составом «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную  растворную смесь следует использовать в течение 1 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная  растворная смесь наносится в 2-3 слоя вручную с помощью жесткой кисти или щетки. Толщина каждого слоя – 1,0–1,5 мм. Суммарная толщина слоев – не менее 3 мм. Следующий слой следует наносить не ранее, чем через 24 часа, но не позже чем через 7 суток.

При нанесении смеси с помощью кисти или щетки второй слой наносится в направлении, перпендикулярном первому слою. На участках примыкания пола (кровли) изолирующий слой должен быть «заведен» на стены (парапеты) не менее, чем на 300 мм. Сопряжения, примыкания и швы должны усиливаться проклейками армирующей стеклосетки..

Работы следует производить при температуре поверхности не ниже +5 0С (при  отсутствии прямых солнечных лучей). Не допускается производить работы во время или после дождя.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через 7 суток.

При необходимости  облицовки поверхности керамической плиткой - используется плиточный клей «ПОЛИМИКС КФ»

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, жесткая кисть, щетка,  металлическая терка, резиновый шпатель

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет  1,7-1,9 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                      1250-1350

Адгезия к основанию, МПа                           1,0-1,4

Сопротивление паропроницаемости

м2 ч Па /мг  (на 1 мм толщины)                     2,0-3,5

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,2-0,5