| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

ПОЛИМИКС-К для гранитных плит клей повышенной фиксации для укладки гранитных и мраморных плит (по СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь «ПОЛИМИКС-К для гранитных плит» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных плит большой площади (плиты из гранита, мрамора, известняков и прочих крупнокристаллических горных пород), а также плитки грес на основания из бетона, по старой или новой цементной штукатурке, на монолитный цементный пол.

Применяется для внутренних работ. При необходимости клеевая смесь может быть использована для облицовки фасадов зданий.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-К для гранитных плит» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к минеральным основаниям, повышенной прочностью и деформативностью, тиксотропностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плиты укладываются на хорошо выровненную поверхность. Основание должно быть плотным, прочным и обладать достаточной несущей способностью. Основание предварительно очищается от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски.

Выбоины и трещины на поверхности основания необходимо заделать шпатлевкой «ПОЛИМИКС РШ». В случае полного оштукатуривания следует применять «ПОЛИМИКС ШС». Основания полов с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производство НП ООО «Радекс»).

Для лучшей адгезии и выравнивания впитывающей способности основание необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 160-170 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или терки наносится на облицовываемую поверхность и «прочесывается» зубчатой стороной терки. Величину зубьев следует подбирать с учетом величины неровностей на тыльной стороне приклеиваемых плит.

Рекомендуемая толщина слоя – 4-6 мм.

Предварительное замачивание плит и использование прокладок между ними не требуется. Сползание приклеенных плит с вертикальной поверхности отсутствует. В течение 20 минут после укладки плит можно корректировать их положение.

К фугованию швов следует приступать через 24 часа после приклеивания плит.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси при толщине слоя 3 мм составляет 5,5-6,0 кг/ м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                    1350-1450

Адгезия к основанию, МПа                          0,8-1,0

Предел прочности клеевого соединения

при равномерном отрыве, МПа, не менее        0,8

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                1,0-1,5