| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# РСС кладочная цементная, М75, F50, Пк3 СТБ 1307-2002 растворная сухая смесь с повышенной водоудерживающей способностью для кладки ячеистого бетона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РСС кладочная применяется для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, газобетона и других легких штучных стеновых материалов.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

РСС кладочная представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок, полимерного связующего.

Состав отличается повышенной  пластичностью и удобством в работе; даёт возможность укладки блоков и др. материалов с небольшой толщиной шва, что значительно уменьшает расход материалов при последующей отделке стен; предотвращает образование термических (холодных) мостиков; имеет хорошую адгезию, водостойкость и морозостойкость.

Материал экологически безопасен.

Марка раствора: М75; М100.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Клеевая смесь для кладки блоков из ячеистого бетона применяется на чистых, сухих основаниях. Основание предварительно очищается от пыли, грязи, вероятных масляных пятен. Выбоины и трещины на поверхности необходимо заделать шпатлевкой «ПОЛИМИКС РШ».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 270-290 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 3-4 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную растворную смесь тонким слоем следует нанести на вертикальную и горизонтальную поверхность соседних, уже приклеенных блоков при помощи специального зубчатого шпателя, по форме напоминающего ковш. Для нанесения раствора может использоваться также традиционная кельма и терка с зубчатым краем.

Затем на свеженанесенный клеевой слой укладывается с некоторым прижимом и сдвигом следующий блок.

Ширина шпателя для кладки ячеистого бетона подбирается в зависимости от толщины укладываемых блоков. Использование подобного инструмента значительно экономит расход материала и позволяет повысить производительность труда.

Толщина шва между блоками после прижатия не должна превышать 10 мм, рекомендуемая толщина –  2-4 мм.

Указанная толщина шва позволяют получить однородную, с точки зрения термической изоляции, стену и, соответственно, предотвратить промерзание стен через швы.

В течение 10-15 минут после укладки блоков можно проводить коррекцию их положения.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

Важно: Для работы с РСС кладочной при температуре до -12 0С необходимо использовать противоморозную добавку ПВКо (СТБ 1113-98) в количестве 1,5-1,75 % от массы цемента в расчете на сухое вещество добавки.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, кельма, металлическая терка с зубчатым краем (зуб 4-5 мм), зубчатый шпатель для кладки блоков из ячеистого бетона

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,8-1,9 кг/м2.

Расход сухой смеси на 1 м3 кладки при толщине шва 3 мм и размере блоков 600*375*250 составляет 25-28 кг.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию               не менее прочности

ячеистого бетона

на растяжение

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2 ,не более                                    2,0

Прочность на сжатие, марка                      75; 100

Морозостойкость, циклы                                    50

Подвижность,  марка                                         Пк3