| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# РСС кладочная с повышенной адгезией цементная, М75, F50, Пк3 СТБ 1307-2002 растворная сухая смесь для кладки с повышенной адгезией и водоудерживающей способностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РСС кладочная с повышенной адгезией применяется при возведении внутренних и наружных стен из кирпича, природного камня, бетонных блоков, блоков из ячеистого бетона и т.д.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

РСС кладочная с повышенной адгезией представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок, полимерного связующего.

Состав отличается повышенной  пластичностью и удобством в работе; даёт возможность укладки кирпича, блоков и др. материалов с небольшой толщиной шва, что значительно уменьшает расход материалов при последующей отделке стен; предотвращает образование термических (холодных) мостиков; имеет хорошую адгезию, водостойкость и морозостойкость; смесь экологически безопасна.

Марка раствора: М150; М100; М75.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание предварительно очищается от пыли, грязи, вероятных масляных пятен. Крупные выбоины и трещины на поверхности необходимо заделать шпатлевкой «ПОЛИМИКС РШ».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 230-240 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 3-4 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученную растворную смесь следует нанести тонким слоем на ложковую и тычковую стороны соседнего кирпича при помощи мастерка или специального зубчатого шпателя, по форме напоминающего ковш. Затем на свеженанесенный и выровненный клеевой слой укладывается с некоторым прижимом и сдвигом следующий камень.

Специальный зубчатый шпатель рекомендуется использовать при кладке ячеистого бетона и других крупноформатных блоков. Ширина шпателя подбирается в зависимости от толщины укладываемых блоков. Использование подобного инструмента значительно экономит расход материала и позволяет повысить производительность труда.

Толщина шва между кирпичами после прижатия не должна превышать 10 мм, рекомендуемая толщина –  2-4 мм.

Указанная толщина шва позволяют получить однородную, с точки зрения термической изоляции, стену и, соответственно, предотвратить промерзание стен через швы.

В течение 15-25 минут после укладки кирпича или блоков можно проводить коррекцию их положения.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

Важно: Для работы с РСС кладочной при температуре до -12 0С необходимо использовать противоморозную добавку ПВКо (СТБ 1113-98) в количестве 1,5-1,75 % от массы цемента в расчете на сухое вещество добавки.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, мастерок, зубчатый шпатель для кладки блоков из ячеистого бетона

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя – 1,8-1,9 кг/м2.

Ориентировочный расход сухой смеси на 1 м3 каменной кирпичной кладки при толщине шва 10 мм и размере кирпича 250*120*65 мм  составляет 300 кг.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа                не менее 0,6

Морозостойкость, циклы                                50; 75

Прочность на сжатие, марка               150; 100; 75

Подвижность, марка                                           Пк3