| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Легкая керамзитовая смесь «ПОЛИМИКС» # РСС стяжка для пола, цементная,1200 кг/м3, М100, Пк3 # СТБ 1307-2002 самовыравнивающийся тепло- и звукоизоляционный состав для устройства многослойных конструкций пола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Легкая керамзитовая смесь «ПОЛИМИКС» применяется в жилых и общественных зданиях для создания тепло- и звукоизолирующего слоя при устройстве многослойных конструкций пола. Состав легко и быстро укладывается на любые типы минеральных оснований и позволяет выравнивать существенные неровности основания. Обычно укладывается под самонивелирующуюся стяжку для пола.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Легкая керамзитовая смесь «ПОЛИМИКС» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, керамзитового наполнителя и модифицирующих добавок.

Свойства состава: самовыравнивающийся, обладает хорошей тепловой и звуковой изоляцией, позволяет снизить нагрузку на несущие конструкцию, экономит материалы и время. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масляных пятен и других загрязнений и увлажнить водой.

Трещины, сколы, раковины на основании необходимо заделать шпатлевками «Полимикс–РШ».

Перед укладкой состава следует отделить его от стен разделительными самоклеющимися лентами или тонкими полосками из пенопласта, дерева, а также с помощью маячных реек оформить через каждые 10-15 м2 деформационные швы. В местах расположения существующих деформационных швов следует сделать отметки на стенах.

Основание рекомендуется  огрунтовать 1-2 раза (в зависимости от впитывающей способности) составом «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий» .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Растворную смесь готовят непосредственно перед применением: 1000г сухой смеси засыпают в 165-175 г воды и тщательно перемешивают в течение 3-5 минут до получения однородной массы.

Приготовленную таким образом растворную смесь следует использовать в течение 20 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Укладка легкой керамзитовой смеси производится вручную или при помощи специальных смесительно-нагнетательных агрегатов. Толщину слоя необходимо выверить уровнем  с обязательным нанесением отметок на стенах.  Вылитая на основание масса разравнивается с помощью металлической (алюминиевой) рейки. Дальнейшую обработку пола следует производить не ранее, чем через 7 суток.

Толщина слоя смеси определяется по проекту. Рекомендуемая толщина –  40-50 мм.

Существующие деформационные швы на основании следует прорезать после полного высыхания состава.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С. При работе следует избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, низкой влажности воздуха, а также резких перепадов температуры.

Важно: растворную смесь следует употребить в течение 20 мин. Стыковка последующих частей выливаемой массы должна выполняться в промежутке времени не более 15 мин.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, лопата, шпатель, металлическая терка, алюминиевая рейка.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 40 мм  толщины  составляет 50-55 кг/ м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  30 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                          650-750

Плотность раствора кг/м3                       1200-1300

Влажность сухой смеси, % , не более               1,0

Прочность раствора на сжатие, марка              100

Подвижность растворной смеси,  марка           Пк3

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м 0С)

при плотности 1000-1200 кг/м3                  0,33-0,44

Время потребления, мин, не более                    20