| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

“ПОЛИМИКС-КФ” клей для укладки плитки с суперфиксацией, повышенной эластичностью и водостойкостью (СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь «ПОЛИМИКС-КФ» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных материалов в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, душевых, бассейнах и др.), а также для облицовки поверхностей, подвергающихся вибрационным и динамическим нагрузкам. Клей позволяет укладывать плитку по старой керамической облицовке (плитка на плитку), может применяется на основаниях, эксплуатирующихся в условиях знакопеременных температур, например, на балконах и наружных лестницах. Клей может использоваться для наружных и внутренних работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-КФ» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к любым типам оснований, повышенной водостойкостью и эластичностью, атмосферо- и морозостойкостью, тиксотропностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание под облицовку предварительно очищается от пыли, грязи, масляных пятен, извести, отслаивающихся элементов. Выбоины и трещины на поверхности необходимо заделать шпатлевкой «ПОЛИМИКС РШ» или «ПОЛИМИКС РШ эластичный». В случае полного оштукатуривания следует применять «ПОЛИМИКС ВШ». Основание пола с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производство НП ООО «Радекс»). Полы и стены бассейнов и др. гидросооружений следует предварительно покрыть гидроизолирующим составом «ПОЛИМИКС ГС».

Для лучшей адгезии и выравнивания впитывающей способности основание необходимо в 1-2 слоя обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 160-170 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную клеевую смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или гладкой стороной терки равномерно наносится на облицовываемую поверхность и затем «прочесывается» зубчатой стороной терки. Рекомендуемая толщина слоя - 3-4 мм.

Величину зубьев терки следует подбирать с учетом глубины борозд на тыльной стороне плитки.

Предварительное замачивание плитки и использование прокладок между ними не требуется. Сползание приклеенных плиток с вертикальной поверхности отсутствует. В течение 10-15 минут после укладки плитки можно корректировать их положение.

К фугованию швов следует приступать через 24 часа после приклеивания плитки.

Температура применения: от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины слоя - 1,7-1,9 кг/ м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Срок хранения в сухих условиях и герметичной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                     1250-1350

Адгезия к основанию, МПа                          1,2-1,4

Предел прочности клеевого соединения

при равномерном отрыве, МПа, не менее        1,2

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па)                                               0,015-0,03

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                0,5-1,0