| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

Клей плиточный «ПОЛИМИКС» # РСС облицовочная, цементная, М150, F75, Пк2 СТБ 1307-2002 модифицированный клей для укладки керамической плитки повышенной фиксации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей плиточный «ПОЛИМИКС» применяется для укладки стеновых и напольных облицовочных материалов в жилых, общественных и производственных помещениях. Клей позволяет укладывать плитку на поверхности из кирпича, бетона, по старой или новой цементной или цементно-известковой штукатурке.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Клей плиточный «ПОЛИМИКС» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок.

Состав отличается хорошей адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки; хорошей фиксирующей и водоудерживающей способностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плитка укладывается на хорошо выровненную поверхность. Основание должно быть плотным, прочным и предварительно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски.

Глубокие выбоины и трещины на поверхности основания необходимо заделать шпатлевкой «ПОЛИМИКС-РШ». В случае полного оштукатуривания рекомендуется использовать штукатурку «ПОЛИМИКС-ШС». Основание пола с большими неровностями следует выровнять самонивелирующейся стяжкой для пола (производство НП ООО «Радекс»).

Для лучшей адгезии основание необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин пе  ремешивают, выдерживают 10-15 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 160-180 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную клеевую смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая клеевая смесь тонким слоем при помощи  шпателя или гладкой стороной терки равномерно наносится на облицовываемую поверхность и затем «прочесывается» зубчатой стороной терки. Рекомендуемая толщина слоя – не менее 3-5 мм.

Величину зубьев терки следует подбирать с учетом глубины борозд на тыльной стороне плитки.

Предварительное замачивание плитки и использование прокладок между ними не требуется. Сползание приклеенных плиток с вертикальной поверхности отсутствует. В течение 15-20 минут после укладки плитки можно корректировать их положение.

К фугованию швов следует приступать через 24 часа после приклеивания плитки.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с зубчатым краем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  1,8-2.0 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                     1350-1450

Прочность на сжатие, марка                             150

Морозостойкость, циклы                                     75

Прочность клеевого соединения,

МПа, не менее                                                     0,5

Подвижность, марка                                           Пк2