| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# “ПОЛИМИКС-КС” клеевая смесь для приклеивания миплиты и пенополистирола (СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевая смесь «ПОЛИМИКС-КС» применяется при утеплении наружных стен зданий по системе «Радекс». Состав используется на любых минеральных основаниях для:

1) наклеивания теплоизоляционных плит (пенополистирол, минераловатные плиты);

2)  создания армирующего слоя.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-КС» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, полимерного связующего и модифицирующих добавок.

Свойства: высокая адгезия к минеральным основаниям, утеплителю и сетке из стекловолокна; водостойкость, морозостойкость, состав обладает повышенной пластичностью, хорошей паропроницаемостью, при использовании противоморозной добавки позволяет выполнять работы при температуре до –12 0С. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, остатков старой краски и  отложений солей. Допускаемые величины неровностей – не более 3 мм на 1 м поверхности. Основание  обеспыливают, смывают водой  и для лучшей адгезии обрабатывают грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Участки штукатурки, не связанные со стеной, следует удалить, а  выбоины заполнить шпатлевкой «ПОЛИМИКС-РШ».

Панельные стены с неровностями более 10 мм следует предварительно выровнять штукатурным составом «ПОЛИМИКС-ШС».

В случае полного оштукатуривания к производству работ по утеплению следует приступать спустя 7 суток после завершения подготовительных работ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 160-170 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная  растворная смесь наносится на поверхность плит утеплителя в виде контурной полосы и 3-6 «лепешек» в центре. Толщина слоя – 3 мм. После нанесения клеевого раствора плита приклеивается к основанию равномерным прижатием с одновременным сдвигом.

Чтобы получить армированный слой, на утеплитель (после его дюбелирования) с помощью зубчатой терки наносится клеевой раствор толщиной 3-5 мм. Затем армирующую сетку втапливают в слой клея при помощи гладкой терки и зашпатлевывают сверху вторым слоем «ПОЛИМИКС–КС» толщиной 3-5 мм.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С.

Более подробно технология проведения работ изложена в технологической карте на утепление фасадов зданий по системе «Радекс».

Важно: Для работы с составом «ПОЛИМИКС-КС» при температуре до -12 0С используют противоморозные добавки в количестве 1,5-3,0 % от массы цемента в расчете на сухое вещество добавки.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, металлические терки с гладкими и зубчатыми краями

РАСХОД

Ориентировочный расход сухой смеси на 1м2:

при наклейке утеплителя  		4-6 кг

при армировании 		 	10-12 кг.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                     1350-1450

Адгезия к основанию, МПа                          0,8-1,0

Прочность сцепления с утеплителем  - превышает предел прочности утеплителя на растяжение

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па)                                                  0,02-0,03

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                0,5-1,2

Морозостойкость, циклы, не менее                    75