| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Защитно-отделочная штукатурка В ПМ 1 СС 2,0(2,5) «ПОЛИМИКС-ОС фактурный (рустик)» СТБ 1263-2001 цветная штукатурка, для внутренних работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 2,0 или 2,5 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС-ОС фактурный (рустик)» применяется для высококачественной декоративной отделки стен в помещениях с нормальным термо-влажностным режимом. Состав можно наносить на все предварительно подготовленные минеральные основания из бетона, цементно-известковой штукатурки, кирпича, ячеистого бетона.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ОС фактурный (рустик)» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, пигментов, порошкообразных полимеров и модифицирующих добавок.

Покрытие отличается высокой адгезией к минеральным основаниям, хорошей паропроницаемостью. Растворная смесь пластична и удобна в работе. Материал экологически чист.

Состав позволяет получить на поверхности рустикальную структуру типа «короед» (зерно  2,0 или 2,5 мм). Цвет состава определяется по каталогу или подбирается  под заказ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением составов поверхность очищается от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей.

Неровности и дефекты на основании необходимо заполнить ремонтным составом «ПОЛИМИКС- РШ» и обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

При необходимости полного оштукатуривания основание выравнивается штукатурками «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС-ШСв». Если подготовленная таким образом подоснова имеет возраст более 7 суток, ее необходимо, для лучшей адгезии, еще раз прогрунтовать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

За сутки до нанесения декоративной штукатурки  поверхность следует обработать цветной грунтовкой «ПОЛИМИКС-грунт цветной» в тон наносимого покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200-250 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится вручную с помощью гладкой металлической терки. Толщина слоя зависит от максимальной величины зерна наполнителя. Поверхность затирается теркой из искусственного материала до получения желаемой фактуры. При формировании фактуры необходимо строго выдерживать заданное направление затирки поверхности: горизонтальное, вертикальное, под углом или круговое. Способ работы: «мокрое на мокрое», не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных.

Время схватывания состава зависит от впитывающей способности основания, температуры и влажности и составляет, примерно, 6-12 часов.

Температура применения: от +5 до +25 0С.

Важно: Во избежание отличия оттенков цвета для одного помещения следует использовать составы из одной партии.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, пистолет, валик, металлическая терка, пластиковая терка.

РАСХОД

Расход сухой смеси составляет:

зерно 2,0 мм           3,0 - 4,0 кг/м2

зерно 2,5 мм           3,5 - 4,5 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке -  6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                  1150-1300

Адгезия к основанию, МПа , не менее           0,5

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па) , не менее                                     0,02