| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Защитно-отделочная штукатурка Н ПМ 1 СС 0,315(2,0;2,5) «ПОЛИМИКС-ОС фактурный (шуба)» СТБ 1263-2001 цветная штукатурка, для наружных работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 0,315; 2,0; 2,5 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС-ОС фактурный (шуба)» применяется для высококачественной декоративной отделки фасадов зданий и стен в помещениях с повышенной влажностью. Состав можно наносить на все предварительно подготовленные ровные минеральные основания из бетона, цементно-известковой штукатурки, кирпича, ячеистого бетона, а также на армированные слои в системе утепления фасадов зданий  «Радекс».

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ОС фактурный (шуба)» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, пигментов, порошкообразных полимеров и модифицирующих добавок.

Покрытие отличается хорошей паропроницаемостью, высокой адгезией к минеральным основаниям, атмосферо- и морозостойкостью. Растворная смесь пластична и удобна в работе. Материал экологически чист.

Состав позволяет получить на поверхности зернистую структуру типа «шуба» (зерно 0,315; 2,0 ; 2,5 мм). Цвет состава определяется по каталогу или подбирается  под заказ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением составов поверхности очищаются от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей.

Неровности и дефекты на основании необходимо выравнять ремонтным составом «ПОЛИМИКС- РШ» и обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

При необходимости полного оштукатуривания основание выравнивается штукатурками «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС-ВШ». Если подготовленная таким образом подоснова имеет возраст более 7 суток, ее необходимо, для лучшей адгезии, еще раз прогрунтовать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200-250 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится:

- для зерна 0,315 мм - механизированным способом при помощи пистолета или вручную с помощью валика;

- для зерна  2,0; 2,5 мм - вручную гладкой металлической теркой.

Толщина слоя зависит от величины максимального зерна наполнителя. Поверхность затирается круговыми движениями теркой из искусственного материала до получения желаемой фактуры.  Способ работы: «мокрое на мокрое». В случае перерыва в работе незаконченную поверхность штукатурки следует закончить острым ребром и заклеить малярной лентой.

Время высыхания состава зависит от условий среды и составляет, примерно, 6-12 часов.

Температура применения: от +5 до +25 0С.

Важно: Для одного фасада следует использовать составы из одной партии. Работы  следует выполнять непрерывно, используя архитектурные фрагменты (балконы, углы, границы цветов) для вынужденных перерывов в работе.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, пистолет, валик, металлическая терка, пластиковая терка.

РАСХОД

Расход сухой смеси составляет:

зерно 0,315 мм       2,0 - 2,5 кг/м2

зерно 2,0 мм           3,5 – 4,0 кг/м2

зерно 2,5 мм           4,0 - 4,5 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке -  6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                        1150-1300

Адгезия к основанию, МПа , не менее                  0,8

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                            0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2 , не более                                        2,0

Морозостойкость, циклы, не менее                        75

Атмосферостойкость, циклы, не менее           150