| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Защитно-отделочная штукатурка Н ПМ 1 СС 0,10 «ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» СТБ 1263-2001 цветная штукатурка, для наружных работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 0,1 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка «ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» предназначен для наружной декоративной отделки предварительно  оштукатуренных поверхностей из бетона, ячеистого бетона, кирпича, а также старых штукатурных и окрасочных покрытий.

Состав применяется также в качестве финишного покрытия при утеплении фасадов зданий по системе «Радекс».

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» представляет собой модифицированную сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, пигментов, наполнителей, порошкообразных  полимеров и модифицирующих добавок.

Покрытие отличается хорошей паропроницаемостью, высокой адгезией к минеральным основаниям, атмосферо- и морозостойкостью. Растворная смесь пластична и удобна в работе. Материал экологически чист.

Цвет состава определяется по каталогу или подбирается  под заказ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением состава поверхность очищаются от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей.

Местные неровности и дефекты на основаниях необходимо заполнить ремонтным составом «ПОЛИМИКС- РШ» и для лучшей адгезии в 1-2 слоя обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

При необходимости полного оштукатуривания (что является обязательным условием при отделке газосиликата) основание выравнивается штукатурками «ПОЛИМИКС-ШС», «ПОЛИМИКС-ВШ». К отделочным работам на подготовленных таким образом основаниях можно приступать через 8 часов, но не позднее, чем через 7 суток. В этом случае, для лучшей адгезии, основание следует еще раз обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин тщательно перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 500-600 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится послойно механизированным способом при помощи пистолета или вручную с помощью валика. Толщина одного слоя – не более 1 мм.

Каждый последующий слой наносится не ранее чем через 4-5 часов после нанесения предыдущего. Рекомендуемое количество слоев – 2-3. Необходимая структура финишного слоя формируется при помощи кисти или фактурного валика.

Время схватывания  состава зависит от условий окружающей среды и составляет 4-8 часов.

Температура применения:  от +5 до +25 0С.

Важно: Для фасада одного здания следует использовать составы из одной партии. Работы  следует выполнять непрерывно, используя архитектурные фрагменты (балконы, углы, границы цветов) для вынужденных перерывов в работе.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, пистолет, валик, кисть, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,0-1,5 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 и 35 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке -  6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                  1050-1100

Адгезия к основанию, МПа, не менее             0,8

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                       0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2 , не более                                 2,0

Морозостойкость, циклы, не менее                  75

Атмосферостойкость, циклы, не менее          150