| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Защитно-отделочная штукатурка В ПМ 1 СС 0,10 «ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» СТБ 1263-2001 цветная штукатурка, для внутренних работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 0,1 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка «ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» предназначен для внутренней декоративной отделки предварительно  оштукатуренных поверхностей из бетона, ячеистого бетона, кирпича, а также старых штукатурных и окрасочных покрытий.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ОС тонкодисперсный» представляет собой модифицированную сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, пигментов, наполнителей, порошкообразных  полимеров и модифицирующих добавок.

Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью и высокой адгезией к минеральным основаниям. Растворная смесь пластична и удобна в работе. Материал экологически чист.

Цвет состава определяется по каталогу или подбирается  под заказ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением составов поверхность очищается от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей.

Выбоины, сколы и другие дефекты на основаниях необходимо заполнить ремонтным составом «ПОЛИМИКС-РШ». После этого поверхность следует смочить водой и обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

При необходимости полного оштукатуривания (что является обязательным условием при отделке газосиликата и пористых поверхностей)  основание выравнивается штукатурками «ПОЛИМИКС-ШС», «ПОЛИМИКС-ШСвн.». К отделочным работам на подготовленных таким образом основаниях можно приступать через 8 часов, но не позднее, чем через 7 суток. В случае, если окончательную отделку невозможно осуществить через указанное время, основание перед применением окрасочных составов следует обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин тщательно перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 500-600 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится послойно механизированным способом при помощи пистолета или вручную с помощью валика. Толщина одного слоя – не более 1 мм.

Каждый последующий слой наносится не ранее чем через 4-5 часов после нанесения предыдущего. Рекомендуемое количество слоев – 2-3. Необходимая структура финишного слоя формируется при помощи кисти или фактурного валика.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет  8-12 часов.

Температура применения:  от +5 до +25 0С.

Важно: Чтобы избежать отличия в оттенках цвета для одного помещения следует использовать составы из одной партии.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, пистолет, валик, кисть, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,0-1,5 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  20 и 35 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке -  6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                   1050-1100

Адгезия к основанию, МПа , не менее            0,5

Коэффициент паропроницаемости,

мг/(м ч Па), не менее                                       0,02