| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Шпатлевка серая Н ПМ 1 СС «ПОЛИМИКС-РШ» СТБ 1263-2001 шпатлевка ремонтная серая для наружных работ, полимерминеральная, # однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 0,315 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«ПОЛИМИКС-РШ» применяется для заделки сколов, выбоин, трещин размером более 0,5 мм на бетонных, кирпичных, оштукатуренных  и других минеральных основаниях. Используется как для наружных, так и для внутренних работ. Благодаря высокой прочности и адгезии образует монолитную массу с основанием.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-РШ» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую, из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Свойства состава: высокая адгезия, повышенная прочность и пластичность, устойчивость к атмосферной агрессии, морозостойкость. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей.

Основание обеспыливается и смачивается водой или обрабатывается грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Если имеет место непрочное, крошащееся основание, то грунтовку «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий» целесообразно наносить в 2 слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси – 280-300 г воды.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 3-4 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится вручную с помощью металлической терки или шпателя единовременно толщиной не более 5 мм.

Стекание состава с вертикальной поверхности отсутствует. При толщине слоя свыше указанной, но не более 20 мм, необходимо наносить несколько слоев с интервалом 3-4 часа. Способ обработки – «мокрое на мокрое». Если нижний слой пересох (более, чем 24 часа) его необходимо  огрунтовать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Время схватывания состава – 4-8 часов.

При необходимости на поверхность ремонтной шпатлевки наносится мелкозернистая шпатлевка «ПОЛИМИКС-Ш финишный». Для снижения скорости карбонизации бетона на готовую поверхность может быть нанесен гидроизоляционный состав «ПОЛИМИКС ГС эластичный».

Работы производятся при температуре от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 2,0-2,1 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                     1200-1250

Адгезия к основанию, МПа , не менее              0,6

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2  , не более                                   1,5

Морозостойкость, циклы, не менее                    75