| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Шпатлевка серая Н ПМ 1 СС 0,08 «ПОЛИМИКС-Ш эластичный» СТБ 1263-2001 шпатлевка ремонтная серая для наружных работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь, максимальное зерно наполнителя – 0,08 мм “

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевочный состав «ПОЛИМИКС-Ш эластичный» применяется для заделки мелких трещин (размером менее 0,5 мм) на любых минеральных основаниях: цементных, бетонных или оштукатуренных. Применяется при наружных и внутренних работах, в местах повышенной влажности, а также на основаниях, эксплуатирующихся в условиях термовлажностных и термоциклических нагрузок.

Эффективен для устранения усадочных трещин штукатурных составов.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-РШ эластичный» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую, из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Свойства состава: высокая адгезия, эластичность, прочность, морозостойкость, атмосферостойкость. Материал удобен и прост в применении, экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей. При заделке трещин более 0,5 мм необходимо произвести их расшивку.

Далее основание обеспыливается и смачивается водой или, если имеет место непрочное, крошащееся основание, обрабатывается грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Затем поверхность покрывается грунтовкой полимерминеральной универсальной, которая накладывается в 1-2 слоя и призвана создать промежуточный слой между старым бетоном и ремонтным составом. Толщина слоя грунтовки - не более 1 мм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси - 150-160 г воды.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится на подготовленную поверхность вручную с помощью металлической терки или шпателя.

Отдельные крупные усадочные трещины, а также трещины, возникшие вследствие  динамических воздействий или просадок несущих строительных  конструкций следует армировать  сеткой серпянка или стеклосеткой (шириной не менее 15 см).

Время схватывания состава – 4-8 часов.

Последующие накрывочные слои можно наносить через 7 суток после нанесения «ПОЛИМИКС-Ш эластичный».

Работы производятся при температуре от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,8-1,9 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                   1250-1300

Адгезия к основанию, МПа , не менее             0,6

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2  , не более                                   1,0

Морозостойкость, циклы, не менее                   75