| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# “ПОЛИМИКС-ШС ремонтный” высококачественная штукатурка для ремонтных работ (марки раствора: М200; М300; М400) по СТБ 1072-97

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ШС рем.» применяется для ремонта повреждений (выбоин, сколов, крупных трещин) поверхности стен, потолков, элементов лестниц ограждающих и несущих конструкций. Может применяться на различных минеральных основаниях для выполнения внутренних и наружных работ.

Создает щелочную среду, необходимую для защиты арматуры от коррозии.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ШС рем.» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается повышенной прочностью (марки М200; М300; М400), высокой адгезией к минеральным основаниям, морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей.

Арматура, подверженная коррозии, должна быть освобождена от бетона на 2 см больше в обе стороны от начала коррозионной зоны. Бетон удаляется под углом 45о. Арматура очищается от ржавчины при помощи водо- или пескоструйных аппаратов или металлических щеток. Оставшаяся ржавчина должна быть удалена специальными составами. После чего арматура в 1-2 слоя покрывается полимерминеральной грунтовкой «ПОЛИМИКС-грунт универсальный».

Далее поверхность бетона увлажняется и также покрывается грунтовкой «ПОЛИМИКС-грунт универсальный». Грунтовка накладывается в 1-2 слоя и призвана создать промежуточный слой между старым бетоном и ремонтным составом. Толщина слоя грунтовки - не более 1 мм.

На подготовленную таким образом поверхность бетона не позже, чем через 10-15 минут следует наносить ремонтный состав марки М200, М300, М400. Состав наносится «мокрое на мокрое», иначе может возникнуть опасность того, что промежуточный слой для лучшего сцепления превратится в разделительный слой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИЕСИ

Сухую смесь засыпают в воду, перемешивают в течение 5-7 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции (на 1000г сухой смеси):

М200:                  160-170 г воды

М300                   140-150 г воды

М400                   150-160 г воды

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная штукатурная смесь наносится вручную с помощью гладкой терки в один слой толщиной не более 25-30 мм. При толщине свыше указанной, необходимо наносить несколько слоев с интервалом 2-3 часа. Способ обработки – «мокрое на мокрое». Если нижний слой пересох (более, чем 24 часа) необходимо его смочить водой и огрунтовать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

Время схватывания состава – 6-12 часов.

Работы производятся при температуре от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 2,0-2,1 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                      1500-1650

Адгезия к основанию, МПа                           0,8-1,2

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,3-0,5

Морозостойкость, циклы, не менее                   100