| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# “ПОЛИМИКС-ШС” “ПОЛИМИКС-ШС белый” высококачественная штукатурка для наружных и внутренних работ с повышенной адгезией и водостойкостью (по СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ШС» («ПОЛИМИКС-ШС белый») применяется для выполнения высококачественных наружных и внутренних штукатурных работ на различных основаниях (бетон, кирпич, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка).

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ШС» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав отличается высокой адгезией к минеральным основаниям,  влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

«ПОЛИМИКС-ШС белый» имеет белый цвет

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей.

При наличии трещин и выбоин их необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-РШ» или «ПОЛИМИКС-РШ эластичный».

Подготовленное таким образом основание еще раз обеспыливают и для лучшей адгезии наносят 1-2 слоя грунтовки «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 160-180 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 3-4 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается полутерком.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 3-7 мм. Каждый последующий слой наносится через 3-4 часа после нанесения предыдущего. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой.– 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически протирать влажной ветошью.

Для получения фактурной поверхности накрывочный слой обрабатывается фактурным валиком, шпателем, теркой.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет 12-24 часа.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,8-1,9 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                     1450-1550

Адгезия к основанию, МПа                           0,5-0,7

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па)                                                  0,02-0,03

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 0,8-1,2

Морозостойкость, циклы, не менее                    75