| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

# “ПОЛИМИКС-ШС внутр.” высококачественная штукатурка с повышенной адгезией для внутренних работ (по СТБ 1072-97)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ШС внутр.» применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных основаниях (бетон, кирпич, ячеистый бетон, цементная и цементно-известковая штукатурка). Состав используется для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ШС внутр.» представляет собой сухую смесь серого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Состав характеризуется хорошей адгезией к минеральным основаниям, повышенной прочностью, пластичностью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей.

При наличии глубоких трещин и выбоин их необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-РШ», «ПОЛИМИКС-РШ эластичный». Подготовленное таким образом основание перед непосредственным нанесением штукатурного состава еще раз обеспыливают и для лучшей адгезии наносят 1-2 слоя грунтовки «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 200-210 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 3-4 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом  или вручную с помощью металлической гладкой терки. Нанесенный слой штукатурки выравнивается металлическим полутерком.

Штукатурный раствор наносится послойно. Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 3-7 мм. Каждый последующий слой наносится через 3-4 часа после нанесения предыдущего. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования металлической сеткой – 20 мм.

Для получения качественной поверхности инструмент, используемый для заглаживания поверхности, необходимо периодически протирать влажной ветошью.

Для получения фактурной поверхности накрывочный слой обрабатывается фактурным валиком, шпателем или теркой.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет 12-24 часа.

Поверхность  пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через  7 суток.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,7-1,9 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не менее 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                      1300-1350

Адгезия к основанию, МПа, не менее                0,3

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                                 1,2-2,0