| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Гипсовая штукатурка «ПОЛИМИКС» # РСС штукатурная (более 5мм), гипсовая, М25, Пк2 СТБ 1307-2002 штукатурка белая полимерминеральная (гипсовая) для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гипсовая штукатурка «ПОЛИМИКС» предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную всех типов минеральных оснований (кирпич, бетон и т.п.). Используется только в сухих  помещениях.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Гипсовая штукатурка «ПОЛИМИКС» представляет собой сухую смесь на основе гипсового вяжущего с добавлением инертных наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного порошка.

Штукатурка обладает хорошей адгезией к любым типам оснований, отличается безусадочностью, простотой приготовления и нанесения. Позволяет получить гладкую поверхность белого цвета, не требующую дальнейшего шпатлевания.

Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой и прочной. Перед нанесением состава основание предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски и отложений солей.

Далее основание под штукатурку обрабатывается  грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Сильно впитывающие поверхности целесообразно грунтовать 2-3 раза.

Нанесение гипсовой штукатурки на свежее минеральное основание возможно не ранее, чем через 7 суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИМЕ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: 500-600 г воды  на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 2 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученный состав наносится  в один слой вручную с помощью металлической терки или шпателя. Толщина нанесения состава колеблется в пределах 5-15 мм. Затем поверхность сглаживается  гладким шпателем или теркой.

После начала схватывания поверхность смачивается водой, уплотняется и выравнивается. После высыхания материал легко шлифуется.

При необходимости допускается наносить второй слой штукатурки. В этом случае поверхность свеженанесенного первого слоя «расчесывается» металлической теркой с зубчатым краем по форме «ласточкиного хвоста». После затвердения (через 1,5-2 часа) наносится второй слой.

Сроки схватывания штукатурки:

Начало 	-  1,5 часа

Конец 		-     2 часа.

Работы следует производить при температуре от +5 до +25 0С.

Поверхность готова к последующей окраске или оклейке (при хорошей вентиляции и температуре выше 15 0С) уже через 24 часов.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, гладкий шпатель, металлическая терка с гладкими краями, губка, полутерок

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 0,9-1,1 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  15 и 25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                         500-600

Адгезия к основанию, МПа, не менее          0,2

Линейная усадка                      отсутствие трещин

в проектной толщине

Прочность на сжатие, марка                              25

Подвижность растворной смеси, марка           Пк2