| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС СН-10 быстротвердеющий» РСС самонивелирующаяся стяжка для пола, цементная, М300, Пк4 СТБ 1307-2002 быстротвердеющая самонивелирующаяся стяжка для выравнивания пола (2-10 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«ПОЛИМИКС СН-10 быстротвердеющий» применяется в жилых и общественных зданиях для выравнивания оснований полов под различные виды напольных покрытий: линолеум, паркет, керамическая и каменная плитка. Состав укладывается на минеральные основания и позволяет выравнивать неровности в пределах 2-10 мм. Смесь незаменима для увеличения скорости проведения работ на объекте

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС СН-10 быстротвердеющий» представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Свойства состава: самонивелирующийся, укладывается вручную и механизированным способом, экономный, прост в приготовлении и нанесении, экологически безопасный.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением состава основание необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масляных пятен и других загрязнений. Вдоль стен необходимо уложить специальные разделительные ленты или тонкие полоски из пенополистирола

Трещины, сколы, раковины на основании необходимо предварительно заделать шпатлевками «Полимикс–РШ быстротвердеющий» или «Полимикс–Ш быстротвердеющий».

С целью улучшения сцепления с основанием и снижения адсорбции воды из растворной смеси поверхность необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Непрочные, пористые основания рекомендуется  огрунтовать 2-3 раза. Самонивелирующуюся стяжку можно разливать после высыхания последнего слоя грунтовки через 3-4 часа.

При устройстве многослойных конструкций пола подоснова из керамзитовой смеси предварительно обрабатывается специальной полимерминеральной грунтовкой для пола.

Важно: самонивелирующуюся стяжку на обработанную полимерминеральной грунтовкой поверхность следует  наносить не позднее, чем через 10-15 мин («мокрое на мокрое»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Растворную смесь готовят непосредственно перед применением: 1000г сухой смеси засыпают в 190-210 г воды и тщательно перемешивают в течение 3-5 минут.

Приготовленную таким образом растворную смесь следует использовать в течение 15 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Укладка самонивелирующейся стяжки производится вручную или при помощи специальных смесительно-нагнетательных агрегатов. Вылитая на подготовленное основание смесь растекается и, в случае необходимости, распределяется по основанию металлической теркой или резиновой планкой. Рекомендуемая толщина слоя –  2-10 мм. Для удаления воздушных пузырьков рекомендуется пройти специальным игольчатым валиком вдоль и поперек залитой поверхности. Стыковка последующих частей выливаемой массы должна выполняться в промежутке времени не более 5 мин.

Существующие деформационные швы на основании следует прорезать после полного высыхания состава.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С и влажности воздуха 60%. При работе следует избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, низкой влажности воздуха, а также резких перепадов температуры.

При температуре 200С по стяжке можно ходить уже через 5-6 часов. Покрытия из плитки можно наносить через  12 часов после нанесения смеси; ковровые покрытия, линолеум, паркет – в зависимости от остаточной влажности основания.

Важно: растворную смесь следует употребить в течение 15 мин. Обязательным является окончание работы на захвате в смену.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, металлическая терка, полоса для разравнивания, игольчатый валик, рейка с уровнем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  составляет 1,8-1,9 кг/ м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  30 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                        980-1000

Растекаемость (диаметр), см, не менее            24

Адгезия к основанию, МПа, не менее                0,8

Предел прочности при сжатии,МПа, не менее

1 сут					12

3 сут					18

28 сут					30

Подвижность, марка                                             Пк4