| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС СН-20» # РСС самонивелирующаяся стяжка для пола, цементная, М250, Пк4 СТБ 1307-2002 самонивелирующийся состав для выравнивания пола (2-20 мм)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самонивелирующаяся стяжка для пола (20) («ПОЛИМИКС СН-20») применяется в жилых и общественных зданиях для выравнивания оснований полов под различные виды напольных покрытий: линолеум, паркет, керамическая и каменная плитка. Состав укладывается на минеральные основания и позволяет выравнивать неровности в пределах 2-20 мм.

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

Самонивелирующаяся стяжка для пола (20) представляет собой сухую смесь, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.

Свойства состава: самонивелирующийся, укладывается вручную и механизированным способом, экономный, прост в приготовлении и нанесении, экологически безопасный.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением состава основание необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масляных пятен и других загрязнений. Вдоль стен необходимо уложить специальные разделительные ленты или тонкие полоски из пенополистирола

Трещины, сколы, раковины необходимо предварительно заделать шпатлевками «Полимикс–РШ» или «Полимикс–Ш эластичный».

С целью улучшения сцепления с основанием и снижения адсорбции воды из смеси поверхность необходимо обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий». Непрочные, пористые основания рекомендуется  огрунтовать 2-3 раза. Самонивелирующуюся стяжку можно разливать после полного высыхания грунтовки через 3-4 часа.

При устройстве многослойных конструкций пола подоснова из керамзитовой смеси предварительно обрабатывается специальной полимерминеральной грунтовкой для пола.

Важно: самонивелирующуюся стяжку на обработанную полимерминеральной грунтовкой поверхность следует  наносить не позднее, чем через 10-15 мин («мокрое на мокрое»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Растворную смесь готовят непосредственно перед применением: 1000г сухой смеси засыпают в 190-210 г воды и тщательно перемешивают в течение 3-5 минут.

Приготовленную таким образом растворную смесь следует использовать в течение 15 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Укладка самонивелирующейся стяжки производится вручную или при помощи специальных смесительно-нагнетательных агрегатов. Вылитая на подготовленное основание смесь растекается и, в случае необходимости, распределяется по основанию металлической теркой или резиновой планкой. Рекомендуемая толщина слоя –  2-10 мм. Для удаления воздушных пузырьков рекомендуется пройти специальным игольчатым валиком вдоль и поперек залитой поверхности. Стыковка последующих частей выливаемой массы должна выполняться в промежутке времени не более 10 мин.

Существующие деформационные швы на основании следует прорезать после полного высыхания состава.

Работы проводятся при температуре от +5 до +25 0С и влажности воздуха 60%. При работе следует избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, низкой влажности воздуха, а также резких перепадов температуры.

Время затвердевания растворной смеси варьируется в зависимости от конкретных условий: температуры, вентиляции, адсорбирующей способности основания. При Т=200С по стяжке можно ходить через 24 час.

Покрытия из плитки наносят не ранее, чем через  3 суток после нанесения смеси; ковровые покрытия, линолеум, паркет – в зависимости от остаточной влажности основания, не ранее чем через 7 суток.

Важно: растворную смесь следует употребить в течение 15 мин. Обязательным является окончание работы на захвате в смену.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, металлическая терка, полоса для разравнивания, игольчатый валик, рейка с уровнем.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм  толщины  составляет 2,0-2,1 кг/ м2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  30 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                        1100-1200

Растекаемость (диаметр), см, не менее                24

Адгезия к основанию, МПа, не менее                   0,8

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее     25