| #### Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

## Защитно-отделочная штукатурка серая (белая) ## Н ПМ 1 СС 0.315 ### “ПОЛИМИКС-ВШ” СТБ 1263-2001 высококачественная водоотталкивающая штукатурка серого/белого цвета, для наружных работ, полимерминеральная, однокомпонентная, сухая смесь

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная смесь «ПОЛИМИКС-ВШ»  применя-ется для выполнения высококачественных штукатурных работ на минеральных основаниях в местах повышенной влажности (основания под гидроизоляцию бассейнов, цоколи зданий, подвалы с повышенной влажностью, санузлы, душевые и т.д.).

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛА

"ПОЛИМИКС-ВШ" представляет собой сухую смесь серого/белого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, гидрофобизирующих добавок и полимерного связующего.

Смесь характеризуется повышенной гидрофобностью, высокой адгезией к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, прочностью, атмосферо- и морозостойкостью, простотой приготовления и нанесения. Материал экологически чист.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, отложений солей.

Неровности и дефекты на основании необходимо заполнить составами «ПОЛИМИКС-РШ» или «ПОЛИМИКС-РШ эластичный». Подготовленное таким образом основание еще раз обеспыливают и для лучшей адгезии наносят 1-2 слоя грунтовки «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, в течение 5-7 мин перемешивают, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением. Пропорции: 160-170 г воды на 1000г сухой смеси.

Приготовленную штукатурную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом при помощи штукатурного агрегата или вручную с помощью металлической терки с последующим выравниванием полутерком.

«ПОЛИМИКС-ВШ» наносится послойно, толщина одного слоя 5–10 мм. Каждый последующий слой наносится через 3-4 часа после нанесения предыдущего. Максимальная общая толщина слоёв без дополнительного армирования – 20 мм. При превышении заданной толщины показано армирование металлической сеткой.

Необходимую структуру поверхности штукатурного покрытия можно формировать сразу же после нанесения на стену при помощи лопатки, шпателя, терки, фактурного валика или иных инструментов.

Время схватывания состава зависит от условий окружающей среды и составляет 12-24 часа.

Поверхность пригодна  к  последующей  отделке не ранее чем через 7 суток.

Работы проводятся при температуре  от +5 до +25 0С.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, полутерок, фактурный валик

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,9-2,0 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 и 40 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насыпная плотность, кг/м3                   1450-1550

Адгезия к основанию, МПа, не менее              1,0

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                       0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2                                             0,25-1,0

Морозостойкость, циклы, не менее                  75